DONNÉES TECHNIQUES

ET LE MANUEL D'APPLICATION

EN 998-1 : 2016

MORTIER DE CHAUX AVEC BASE DE DRAINAGE

GORDILLO'S DRAINING BASE LIME MORTAR est un produit adapté aux enduits intérieurs

et extérieurs, composé d'un mélange de chaux grasse, de composants hydrauliques et

d'agrégats de carbonate de calcium et de silice concassés.

Il est utilisé comme couche d'enduit ou de finition. Grâce à sa formulation avec des

agrégats grossiers et à sa perméabilité élevée, il est particulièrement adapté à une

application dans des zones d'humidité capillaire.

❖ Il est recommandé de ne pas appliquer de revêtement et de le protéger avec un scellant

minéral.

Rendement : 16 kg/m2 à 1 cm d'épaisseur Densité apparente

du mortier sec durci : 1800 ± 50 kg/mt3 Taille des agrégats : 0

- 4 mm

PROPRIÉTÉS :

✓ Il absorbe le CO2 dans son processus de durcissement. ✓ Machine projetable.

✓ La chaux a des propriétés fongicides et bactéricides. ✓ Préparation du support.

✓ Malléable lors de l'application.

✓ Haute résistance mécanique tout en conservant sa  flexibilité.

CONVIENT POUR :

✓ Bonne adhérence et thixotropie.

✓ Pas de teneur en sels solubles.

✓ Très respirant.

✓ Imperméable et perméable à la vapeur d'eau. ✓ Faible conductivité thermique.

✓ Résistant au feu.

• Revêtement des murs et des parois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

• Comme mortier d'enduit dans les zones à humidité capillaire.

• Rénovation et restauration de murs et de cloisons dans les nouvelles constructions, ainsi que de murs

anciens et emblématiques.

o Développement de mortiers aux caractéristiques identiques à l'original pour les bâtiments

historiques.

• Mortier de finition.

INDICATIONS POUR L'APPLICATION :

Préparation du support :

• Nettoyer le support en éliminant toute trace de poussière, de liquide, d'écailles, de résidus d'efflorescence, etc.

• Humidifier le support un jour avant avec de l'eau non pressurisée pour éviter un manque d'adhérence et des fissures. • Si le support est sec, humidifier la surface sans la saturer d'eau à l'aide d'un pulvérisateur.

• Mélanger le produit en poudre avec de l'eau, petit à petit, dans de faibles proportions, environ jusqu'à 25 % (4-5 litres par sac de 20  kg), pour obtenir la consistance souhaitée.

• Décapage de l'enduit existant pour atteindre la maçonnerie ou le substrat d'origine, à une hauteur de 30 à 40 cm au-dessus des zones  humides.

Exécution :

• Il est recommandé de travailler par couches de 1 à 1,5 cm d'épaisseur (dans des conditions météorologiques normales) pour faciliter le  processus.

• Dans le cas d'un support irrégulier, il faut "jeter" le mortier sur le support jusqu'à ce que la surface soit égalisée, puis, dans la couche  suivante, régulariser avec du mortier de chaux.

Gordillo's Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B90386533 |

• Appliquer les couches successives avant que la couche précédente n'ait durci. Si la couche est sèche, la mouiller avant d'appliquer le mortier

C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera.

Séville (Espagne) Téléphone (+34) 95 595 70 06

de chaux.

info@gordilloscaldemoron.com |

www.gordilloscaldemoron.com

• Une fois le support régularisé, talocher pour la finition de ce produit ou gratter pour une couche de finition ultérieure. • Entre les couches, laissez la surface aussi rugueuse que possible pour faciliter l'ancrage mécanique des couches de matériau suivantes. • Étendre le mortier de manière compacte et uniforme.

• Pour les applications de pulvérisation à la machine :

⮚ Nous pulvérisons le matériau et le grattons ensuite pour faciliter la ventilation du mortier de chaux, ainsi que pour obtenir un  meilleur ancrage mécanique de la couche de finition et pour compacter le produit afin d'éviter qu'il ne se détache.

• Entre le sol et le début du mortier, laissez 1,5 cm sans application pour éviter que le mortier de chaux n'absorbe l'humidité. De cette  manière , seule l'humidité absorbée par le mur sera expulsée, évitant ainsi la saturation du mortier de chaux.

Finition :

▪ Il est recommandé de laisser le mortier en finition, soit gratté, soit taloché sans repassage ou, en cas de peinture, toujours peint à la chaux.

Dans les environnements où les températures sont élevées, il est conseillé de mouiller la surface en pulvérisant de l'eau (jamais en l'arrosant)  pour une carbonatation contrôlée.

Dans les environnements froids ou présentant des risques de gel et de pluie, il est conseillé de couvrir la zone de travail avec des bâches de  protection, en laissant de la place pour la carbonatation du mortier.

La température ambiante et celle du support pendant l'application ne doivent pas être inférieures à 5ºC et supérieures à 35ºC.

*NOTEIMPORTANTE :

Les mortiers de chaux ne sont pas mouillés ou arrosés une fois qu'ils sont en place.

Cela affaiblira sa structure et endommagera son ancrage au substrat, provoquant son affaissement et son sablage. Il est important de noter que le durcissement d'un mortier de chaux se fait par absorption de CO2.

PRÉSENTATION :

Conditionnement : sac de 20 kg et Big-Bag de

1.200 kg. Couleur naturelle : Ecru Blanc

STOCKAGE :

Conserver dans leur emballage d'origine, convenablement fermé,  à l'abri du gel et éviter l'e x p o s i t i o n directe à la  lumière du soleil et à l'eau.

Durée maximale de stockage : 1 an

OUTILS

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

• Ce produit peut être irritant pour la peau, les yeux et les  voies respiratoires. Si tel est le cas, rincer abondamment à  l'eau pendant 15 minutes.

• L'utilisation de mesures de protection telles que des gants,  des lunettes ou un masque est recommandée.

• Tenir hors de portée des enfants.

• Produit ininflammable.

*Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du produit.

Panneau avant en plastique lisse

Truelle en acier lisse

Supports en polystyrène

Palaustre Atomiseur

Entreprise partenaire de : Entreprise accréditée par :

Gordillo's Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B90386533 |

C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera.

Séville (Espagne) Téléphone (+34) 95 595 70 06

info@gordilloscaldemoron.com |

www.gordilloscaldemoron.com

Version juin 2023