F I C H A T É C N I C A Y M A N U A L D E A P L I C A C I Ó N M O R T E R O D E C A L E X T R A F I N O A É R E O 2 C

EN 998-1:2016

2 2 . R e v o c o E x t r a f i n o A é r e o 2 C - G P - C R ( C E )

El Mortero de Cal Extrafino Aéreo 2C GORDILLO’S está compuesto por una mezcla de cal

aérea grasa obtenida del proceso de cocción de piedras calizas en horno artesanal

milenario de leña y posterior apagado por inmersión y áridos dolomíticos. Se ejecuta como

última capa de terminación y/o como paramentos de anclaje mecánico para productos

de alta decoración

Envasado: Componente 1 (Cubo cal en pasta

envejecida x4L) + Componente 2 (saco áridos x 11

kg)

Color natural: Blanco

Rendimiento: 3kg/m2 a 3 mm de espesor

Densidad aparente mortero seco endurecido: 1550 ±

50 kg/m3

IDEAL PARA:

• Revestimiento de alta decoración de paredes y muros (tanto interiores como

exteriores)

• Mortero de acabado extrafino sobre morteros de cal cuando se buscan texturas

extrafinas o planchadas

• Rehabilitación y restauración de paredes y muros tanto en obra nueva como

antiguos y emblemáticos.

- Desarrollo de Morteros con características idénticas al original para edificios

históricos.

PROPIEDADES:

✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.

✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena tixotropía.

✔ Alta capacidad de adhesión.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Preparación del soporte:

✔ Nulo contenido en sales solubles.

✔ Transpirable.

✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.

✔ Resistente al fuego.

Versión Febrero 2025

 Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y agrietamientos.   En caso de estar el soporte seco, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con ayuda de un  atomizador

   

G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6

i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m

Ejecución:

• Mezclar todo el contenido del Componente 1 con todo el Componente 2, en dicho orden (sin añadir agua).

• Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. En caso de obtener una pasta muy densa, añadir agua de 100ml en  100ml hasta conseguir la textura deseada sin llegar a saturar el producto.

• Extender el mortero de forma compacta y uniforme.

• Recomendamos trabajar en una capa entre 2-3 mm de espesor (en condiciones climáticas normales) para facilitar el  proceso de fraguado, humectando el mortero de cal en caso de estar seco a la hora de aplicar el mortero de cal  extrafino.

• Fratasar cuando el Mortero esté mordiente como preparación para realizar un planchado o buscar texturas extrafinas. Acabado:

En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca por riego)  para una carbonatación controlada.

En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras, dejando  margen para que el mortero carbonate.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales y convenientemente  cerrados en un lugar resguardado de la intemperie y a  temperaturas entre 5ºC y 35ºC, preservados de las  heladas y evitando su exposición directa al sol y al agua.  Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

*NOTA IMPORTANTE:

PARA SU SEGURIDAD:

 Este producto puede resultar irritante para la piel, ojos  y vías respiratorias. Si así fuese, lavar cuidadosamente  con agua durante 15 min.

 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla.

 Mantener fuera del alcance de los niños.

Versión Febrero 2025

 Producto no inflamable.

 Para más información, ver ficha de seguridad del  producto.

Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte,  provocando su descuelgue y arenización. Evitar corrientes de aire y la incidencia directa de los rayos de sol. Aplicar un único lote  sobre el mismo paño. En grandes paños proveer interrupciones. A tener en cuenta sobre todo cuando el producto es de color.  Pueden existir ligeras diferencias entre diferentes lotes del mismo producto y/o color, por lo que aconsejamos mezclar ambos lotes  previamente para evitar cambios de tono. El curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO2.

Empresa acreditada por:

Empresa asociada a:

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.

G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6

i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m