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El Mortero de Cal Fino Aéreo GORDILLO’S está compuesto por una mezcla de cal aérea  
grasa, áridos dolomíticos y sílices seleccionados.  
Se ejecuta como revestimiento, capa de terminación o sobre en la que posteriormente  
aplicar Mortero de Cal Extrafino, Pintura de Cal, Estucos, Kratzputz, etc.  
Envasado: Saco de 20 kg y Big-Bag 1.200 kg.  
Color natural: Blanco Crudo 
Rendimiento: 8 kg/m2 a 5 mm de espesor  
Densidad aparente mortero seco endurecido: 1780 ±  
50 kg/m3 
 Tamaño de áridos: 0-1 mm 
IDEAL PARA: 
•Revestimiento de paredes y muros (tanto interiores como exteriores)  
• Mortero de acabado fino sobre puente de unión o enfoscado cuando se buscan  
texturas finas, remolineado o planchado  
• Rehabilitación y restauración de paredes y muros tanto en obra nueva como  
antiguos y emblemáticos.  
 - Desarrollo de Morteros con características idénticas al original para edificios  
históricos.  
• Base para revestimientos de alta decoración (estucos, Extrafinos Pasta, etc.).  
• Proyectable a máquina.  
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PROPIEDADES: 
✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.  
✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena tixotropía.  
✔ Alta capacidad de adhesión. 
INDICACIONES DE APLICACIÓN: 
Preparación del soporte: 
✔ Nulo contenido en sales solubles.  
✔ Transpirable.  
✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.  
✔ Resistente al fuego. 
 Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias,  etc.  
 Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y  agrietamientos.  
 En caso de estar el soporte seco, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con ayuda de un  atomizador.  [image: ]
 Mezclar el producto en polvo con agua poco a poco en pequeñas proporciones, aproximadamente  Versión Febrero 2025
hasta un 25 % (4-5 litros por saco de 20 Kg), para conseguir la consistencia requerida.  
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Ejecución: 
Ejecución:  
• Recomendamos una primera mano semifluida y posteriormente trabajar en capas entre 3-5 mm de espesor (en  condiciones climáticas normales) para facilitar este proceso.  
• Aplicar las capas sucesivas antes de que la anterior haya endurecido  
• Fratasar cuando el Mortero esté mordiente.  
• Extender el mortero de forma compacta y uniforme.  
 • Para aplicaciones mediante proyección a máquina  
Acabado: 
En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca por  riego) para una carbonatación controlada.  
 En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras, dejando  margen para que el mortero carbonate.  
 La temperatura ambiente y del soporte durante su aplicación no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.      
ALMACENAMIENTO: 
Conservar en sus envases originales,  convenientemente cerrados, preservados de las  heladas y evitando su exposición directa al sol y  al agua.  
 Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año  *NOTA IMPORTANTE: 
PARA SU SEGURIDAD: 
 Este producto puede resultar irritante para la piel,  ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar  cuidadosamente con agua durante 15 min.  
 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla.  Mantener fuera del alcance de los niños.  Producto no inflamable.  
 Para más información, ver ficha de seguridad  del producto. 
 Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte,  provocando su descuelgue y arenización.  [image: ]
[image: ]Es importante tener en cuenta que el curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO2.  
Empresa acreditada por:  [image: ][image: ]
Empresa asociada a:  [image: ]
[image: ]Versión Febrero 2025Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.[image: ]
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