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ET LE MANUEL D'APPLICATION 
EN 998-1 : 2018 
MORTIER DE CHAUX FIN CALCITE EN SUSPENSION DANS L'AIR [image: ]
(10 fine GP CR) 
Le mortier de chaux aérienne fine de GORDILLO est composé d'un mélange de chaux aérienne  grasse, d'agrégats dolomitiques et de silice sélectionnée. 
Il est utilisé comme enduit, couche de finition ou sur lequel on peut appliquer du mortier de  chaux extrafin, de la peinture à la chaux, du stuc, du Kratzputz, etc. 
Rendement : 8kg/m2 à 0,5 cm d'épaisseur Densité du mortier  
durci à sec : 1780±50Kg/m3 Taille des agrégats : 0-1mm 
INDICATIONS POUR L'APPLICATION : 
SES PROPRIÉTÉS LUI PERMETTENT D'ÊTRE UTILISÉ POUR : 
• Revêtement des murs et des parois (intérieur et  extérieur) 
• Mortier de finition fine sur pont de collage ou  d'enduit lorsque des textures fines, des  
tourbillons ou des aplatissements sont souhaités. 
• Rénovation et restauration de murs, tant dans les  nouvelles constructions que dans les murs anciens  et emblématiques. 
▪ Développement de mortiers aux  
caractéristiques identiques à l'original  
pour les bâtiments. 
historique. 
• Couches de base pour les revêtements  
hautement décoratifs (stucs, pâtes extra  
fines, etc.)
PROPRIÉTÉS : 
✓ Il absorbe le CO2 dans son processus de  
durcissement. 
✓ Machine projetable. 
✓ La chaux a des propriétés fongicides et bactéricides. ✓ Préparation du support. 
✓ Malléable lors de l'application. 
✓ Haute résistance mécanique tout en  
conservant sa flexibilité. 
✓ Bonne adhérence et thixotropie. 
✓ Pas de teneur en sels solubles. 
✓ Très respirant. 
✓ Imperméable et perméable à la vapeur d'eau. 
✓ Faible conductivité thermique. 
✓ Résistant au feu. 
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Préparation du support : 
• Nettoyer le support en éliminant toute trace de poussière, de  liquide, d'écailles, de résidus d'efflorescence, etc. 
• Humidifier le support un jour avant avec de l'eau non  
pressurisée pour éviter un manque d'adhérence et des  
fissures. 
• Si le support est sec, humidifier la surface sans la saturer d'eau  à l'aide d'un pulvérisateur. 
• Mélanger le produit en poudre avec de l'eau, à raison d'environ  25 % (4-5 litres par sac de 20 kg), jusqu'à l'obtention de la  
consistance requise. 
Exécution : 
• Nous recommandons d'appliquer une première couche semi fluide, puis de travailler en couches de 3 à 5 mm d'épaisseur  
(dans des conditions météorologiques normales) pour faciliter  ce processus. 
• Appliquer les couches successives avant que la couche précédente n'ait étéappliquée. 
durci. 
• Passer la truelle lorsque le mortier est pris. 
• Étendre le mortier de manière compacte et uniforme. 
• Pour les applications de pulvérisation à la machine : 
⮚ Nous projetons le matériau, puis nous le compactons  
à l'aide d'une truelle. 
La température ambiante et celle du support pendant l'application  ne doivent pas être inférieures à 5ºC et supérieures à 35ºC. 
Finition : 
Dans les environnements où les températures sont élevées, il est  conseillé de mouiller la surface en pulvérisant de l'eau (jamais en  l'arrosant) pour une carbonatation contrôlée. 
Dans les environnements froids ou présentant des risques de  gel et de pluie, il est conseillé de couvrir la zone de travail avec  des bâches de protection, en laissant de la place pour la  carbonatation du mortier. 
POUR VOTRE SÉCURITÉ : 
• Ce produit peut être irritant pour la peau, les  yeux et les voies respiratoires. Si tel est le cas,  rincer abondamment à l'eau pendant 15  minutes. 
• L'utilisation de mesures de protection telles  que des gants, des lunettes ou un masque est  recommandée. 
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Produit ininflammable. 
*NOTE I M POR T ANT E : Les mortiers de chaux ne doivent pas être utilisés en tant qu'engrais. 
mouillés ou arrosés une fois qu'ils sont en place. Cela affaiblit leur  structure et nuit à leur ancrage dans le substrat, ce qui entraîne  leur affaissement et leur sablage. 
Il est important de noter que le durcissement d'un mortier de  
*Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du  produit.
chaux se fait par absorption de CO2.Avertissement : Les instructions et prescriptions données  sont le résultat de l'expérience, de tests internes et de notre  
savoir-faire. Avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit  
déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu e t assume  
PRÉSENTATION : 
Conditionnement : sac de 20 kg et Big-Bag  
de 1.200 kg. Couleur naturelle : blanc  
STOCKAGE : 
Conserver dans leur emballage d'origine, de manière appropriée fermé, à l'abri du gel et en évitant l'exposition directe au soleil  et à l'eau. 
Durée maximale de stockage : 1 an 
OUTILS 
toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. 
Ces recommandations n'impliquent aucune garantie. Les  garanties du produit sont limitées  aux défauts de fabrication. 
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Panneau avant en plastique lisse 
Truelle en acier lisse 
Supports en polystyrène 
Palaustre Atomiseur 
Entreprise partenaire de : Entreprise accréditée par : 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Gordillo's Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B90386533 |  
C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera.  
Séville (Espagne) Téléphone (+34) 95 595 70 06  
info@gordilloscaldemoron.com |  
www.gordilloscaldemoron.com 
image8.png




image4.png




image7.png




image11.png




image10.png
ANCADE




image6.png




image2.png




image5.png




image3.png




image1.png




image9.png




image13.png




image12.png




