DONNÉES TECHNIQUES [image: ]
ET LE MANUEL D'APPLICATION 
MORTIER DE CHAUX AÉRIENNE EN PÂTE 2Composants [image: ]
Le mortier de chaux aérienne 2C PASTE de GORDILLO est composé d'un mélange de  chaux aérienne grasse obtenue par le processus de cuisson de calcaire maigre dans un  ancien four à bois, puis de trempe par immersion, et d'agrégats de carbonate de calcium  concassés. 
Il est exécuté comme couche d'enduit sur laquelle peuvent être appliqués des  revêtements de finition tels que le mortier de chaux fin, le mortier de chaux extra-fin, le  stuc, etc. 
Rendement : 16 kg/m2 à 1 cm d'épaisseur 
Densité apparente du mortier sec durci : 1750 ± 50 Kg/m3 
Taille des agrégats : 0-4 mm 
INDICATIONS POUR L'APPLICATION : 
SES PROPRIÉTÉS LUI PERMETTENT D'ÊTRE UTILISÉ POUR : 
• Levage de briques, de blocs de béton ou de pierres. • Restauration de murs, jointoiement de pierres,  pierres de taille, etc. 
• Comme couche d'égalisation avant  
l'application des revêtements de finition. 
• Plâtrage des murs (intérieurs et extérieurs). 
• Rénovation et restauration de murs et de cloisons  dans les nouvelles constructions, ainsi que de murs  anciens et emblématiques. 
• Mortier de finition lorsque des textures  
rustiques sont recherchées.
PROPRIÉTÉS : 
✓ Il absorbe le CO2 dans son processus de  
durcissement. 
✓ Machine projetable. 
✓ La chaux a des propriétés fongicides et bactéricides. ✓ Préparation du support. 
✓ Malléable lors de l'application. 
✓ Haute résistance mécanique tout en  
conservant sa flexibilité. 
✓ Bonne adhérence et thixotropie. 
✓ Pas de teneur en sels solubles. 
✓ Très respirant. 
✓ Imperméable et perméable à la vapeur d'eau. 
✓ Faible conductivité thermique. 
✓ Résistant au feu. 
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Préparation du support : 
• Nettoyer le support en éliminant toute trace de poussière, de  liquide, d'écailles, de résidus d'efflorescence, etc. 
• Humidifier le support un jour avant avec de l'eau non  pressurisée pour éviter un manque d'adhérence et des  fissures. 
• Si le support est sec, humidifier la surface sans la saturer d'eau  à l'aide d'un pulvérisateur. 
Exécution : 
• Mélanger le contenu du composant 1 avec le composant 2, dans  cet ordre. 
• Pétrir jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Si l'on  obtient une pâte très dense, ajouter de l'eau en petites  proportions afin de ne pas saturer le produit. 
• Il est recommandé de travailler par couches de 1 à 1,5 cm  d'épaisseur (dans des conditions météorologiques normales)  pour faciliter le processus. 
• Appliquer les couches successives avant que la couche  précédente n'ait durci. 
• Une fois qu'il a durci, il est possible d'obtenir la finition  souhaitée à l'aide d'une truelle. 
• Étendre le mortier de manière compacte et uniforme. • Pour les applications de pulvérisation à la machine : 
⮚ Nous projetons le matériau, puis nous le compactons  à l'aide d'une truelle. 
La température ambiante et celle du support pendant l'application  ne doivent pas être inférieures à 5ºC et supérieures à  
35ºC. 
Finition : 
Dans les environnements où les températures sont élevées, il est  conseillé de mouiller la surface en pulvérisant de l'eau (jamais en  l'arrosant) pour une carbonatation contrôlée. 
Dans les environnements froids ou présentant des risques de  gel et de pluie, il est conseillé de couvrir la zone de travail avec  des bâches de protection, en laissant de la place pour la  carbonatation du mortier. 
POUR VOTRE SÉCURITÉ : 
• Ce produit peut être irritant pour la peau, les  yeux et les voies respiratoires. Si tel est le cas,  rincer abondamment à l'eau pendant 15  minutes. 
• L'utilisation de mesures de protection telles  que des gants, des lunettes ou un masque est  recommandée. 
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Produit ininflammable. 
*NOTE I M POR T ANT E : Les mortiers de chaux ne doivent pas être utilisés en tant qu'engrais. 
mouillés ou arrosés une fois qu'ils sont en place. Cela affaiblit leur  structure et nuit à leur ancrage dans le substrat, ce qui entraîne  leur affaissement et leur sablage. 
Il est important de noter que le durcissement d'un mortier de  
*Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du  produit.
chaux se fait par absorption de CO2.Avertissement : Les instructions et prescriptions données  sont le résultat de l'expérience, de tests internes et de notre  
savoir-faire. Avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit  
PRÉSENTATION : 
Conditionnement : Composant 1 (Cube de pâte de chaux vieillie  x 5 kg) + 
Composant 2 (sac de granulats x 15 kg) 
Couleur naturelle : blanc écru 
STOCKAGE : 
Conserver dans leur emballage d'origine, convenablement  fermé, à l'abri du gel et éviter l'exposition directe à la lumière du  soleil et à l'eau. 
Durée maximale de stockage : 1 an 
OUTILS 
déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu e t assume  toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. 
Ces recommandations n'impliquent aucune garantie. Les  garanties du produit sont limitées  aux défauts de fabrication. 
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Panneau avant en plastique lisse 
Truelle en acier lisse 
Supports en polystyrène 
Palaustre Atomiseur 
Entreprise partenaire de : Entreprise accréditée par : 
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