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El Pegamento Bio Pasta 2C GORDILLO´S, está compuesto por una mezcla de cal aérea  grasa obtenida del proceso de cocción de piedras calizas magras en horno milenario de  leña y posterior apagado por inmersión, con áridos dolomíticos, fibra celulósica y cola.  
Excelentes prestaciones bajo cerámica y piedra natural. 
Formato: Componente 1: Cubo Cal en pasta  
Y IDEAL PARA: 
envejecida x 5Kg Componente 2: Saco áridos x 13Kg  Color natural: Blanco  
Rendimiento: 1 kg/m2 a 1 mm de espesor  Densidad mortero endurecido: 1725 ± 50 Kg/m3 Tamaño de áridos: 0-0,5 mm  
M
 Revestimientos sobre gotelé, pladur, yeso, etc.  
 Revestimiento para rehabilitación y restauración.   Puente de unión.  
A
 Sistemas SATE.  
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 Adhesivo o revestimiento en zonas húmedas.  
 Adhesivo para pavimentos y azulejería.  
PROPIEDADES: 
✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.  
✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena tixotropía.  
✔ Alta capacidad de adhesión. 
INDICACIONES DE APLICACIÓN: 
Preparación del soporte: 
✔ Nulo contenido en sales solubles.  
✔ Transpirable.  
✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.  
✔ Resistente al fuego. 
 Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias, etc.   Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y agrietamientos.  En caso de estar el soporte seco a la hora de aplicar, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con  ayuda de un atomizador. 
Ejecución: 
 Verter todo el contenido del Componente 2 sobre el Componente 1. Se recomienda batir previamente todo el  componente 1.  [image: ]
 Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. En caso de obtener una pasta muy densa, añadir agua de  Versión Febrero 2025
100ml en 100ml hasta conseguir la textura deseada, sin llegar a saturar el producto. 
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 Dependiendo del uso final del producto, se recomienda:  
o Uso de ADHESIVOS: se recomienda aplicar a llana dentada para la posterior incorporación de  pavimentos y azulejería.  
o Uso como PUENTE DE UNIÓN: se recomienda aplicar a llana dentada para recibir posteriormente  enfoscado o en caso de revestimiento final o rodillo de esponja extra poros.  
o Uso como REVESTIMIENTO: Se recomienda una primera mano más fluida, dejar secar y a  continuación ir aplicando capas sucesivas de 3 mm de espesor.  
Acabado 
En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca  por riego) para una carbonatación controlada.  
En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras,  dejando margen para que el mortero carbonate.  
La temperatura ambiente y del soporte durante su aplicación no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC 
ALMACENAMIENTO: 
Conservar en sus envases originales,  convenientemente cerrados, preservados de las  heladas y evitando su exposición directa al sol y  al agua.  
Antes de cerrar el cubo, es de vital importancia  para su mayor conservación, cubrir con 1-2 cm  de agua.  
Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año  *NOTA IMPORTANTE: 
PARA SU SEGURIDAD: 
 Este producto puede resultar irritante para la piel,  ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar  cuidadosamente con agua durante 15 min.  
 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla.  Mantener fuera del alcance de los niños.  Producto no inflamable.  
 Para más información, ver ficha de seguridad  del producto. 
Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte,  provocando su descuelgue y arenización.  [image: ]
Evitar corrientes de aire y la incidencia directa de los rayos de sol.  
Aplicar un único lote sobre el mismo paño. En grandes paños proveer interrupciones. A tener en cuenta sobre todo cuando el  producto es de color.  [image: ]
Pueden existir ligeras diferencias entre diferentes lotes del mismo producto y/o color, por lo que aconsejamos mezclar ambos lotes  previamente para evitar cambios de tono.  
Es importante tener en cuenta que el curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO2.  Empresa acreditada por: [image: ][image: ]
Empresa asociada a:  
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Versión Febrero 2025
Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación. 
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