DONNÉES TECHNIQUES

ET LE MANUEL D'APPLICATION

EN 998-1 : 2018

COLLE BIO PÂTE DE CALCITE 2 COMPOSANTS (13 GP glue)

GORDILLO'S PEGAMENTO BIO PASTA 2C est composé d'un mélange de c h a u x grasse  obtenue par le processus d e cuisson de calcaire maigre dans un four à bois millénaire, par  immersion, avec des agrégats dolomitiques, de la fibre de cellulose et de la colle.

Excellente performance sous la céramique et la pierre naturelle.

Rendement : 1kg/m2 à 1 mm d'épaisseur

Densité apparente du mortier sec durci : 1750 +/- 50kg/m3

Taille des agrégats : 0 - 0,5 mm

INDICATIONS POUR L'APPLICATION :

SES PROPRIÉTÉS LUI PERMETTENT D'ÊTRE  UTILISÉ POUR :

• Revêtements sur plâtre pointillé, plaques de plâtre,  plâtre, etc.

• Revêtement pour la restauration et la

réhabilitation.

• Pont articulé.

• Systèmes SATE.

• Adhésif ou revêtement dans les zones humides. • Adhésif pour carreaux de sol et de mur.

• Capacité de nivellement élevée pour tous

les types de substrats capables.

PROPRIÉTÉS :

✓ Il absorbe le CO2 dans son processus de durcissement. ✓ La chaux a des propriétés fongicides et bactéricides. ✓ Préparation du support.

✓ Malléable lors de l'application.

✓ Haute résistance mécanique tout en conservant sa  flexibilité.

✓ Bonne adhérence et thixotropie.

✓ Pas de teneur en sels solubles.

✓ Très respirant.

✓ Imperméable et perméable à la vapeur d'eau.

✓ Faible conductivité thermique.

✓ Résistant au feu.

La température ambiante et celle du support pendant  l'application ne doivent pas être inférieures à 5ºC et

Gordillo's Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B90386533 |

supérieures à 35ºC.

C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera.

Séville (Espagne) Téléphone (+34) 95 595 70 06

info@gordilloscaldemoron.com |

www.gordilloscaldemoron.com

Préparation du support :

• Nettoyer le support en éliminant toute trace de  poussière, de liquide, d'écailles, de résidus

d'efflorescence, etc.

• Humidifier le support un jour avant avec de l'eau non  pressurisée pour éviter un manque d'adhérence et des  fissures.

• Si le support est sec, humidifier la surface sans la saturer  d'eau à l'aide d'un pulvérisateur.

Exécution :

• Mélanger le contenu du composant 1 avec le composant 2,  dans cet ordre.

• Pétrir jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Si l'on  obtient une pâte très dense, ajouter de l'eau en petites  proportions afin de ne pas saturer le produit.

• En fonction de l'utilisation finale du produit, il est recommandé :

⮚ Utilisation d'ADHÉSIFS : il est recommandé

d'appliquer le produit à l'aide d'une truelle

dentelée pour l'incorporation ultérieure de

les sols et les carrelages.

⮚ Utilisation comme pont de jonction : il est

recommandé de l'appliquer à l'aide d'une truelle

dentelée pour recevoir un enduit ultérieur ou une

couche de peinture.

en cas de revêtement final, talocher la surface.

⮚ Utilisation comme REVÊTEMENT : Il est

recommandé d'appliquer une première couche

semi-fluide, puis des couches successives.

3 mm d'épaisseur.

Finition :

Dans les environnements où les températures sont élevées, il est  conseillé de mouiller la surface en pulvérisant de l'eau (jamais en  l'arrosant) pour une carbonatation contrôlée.

Dans les environnements froids ou présentant des risques de gel  et de pluie, il est conseillé de couvrir la zone de travail avec des  bâches de protection, en laissant de la place pour la  carbonatation du mortier.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

• Ce produit peut être irritant pour la peau, les  yeux et les voies respiratoires. Si tel est le cas,  rincer abondamment à l'eau pendant 15  minutes.

• L'utilisation de mesures de protection telles  que des gants, des lunettes ou un masque est  recommandée.

• Tenir hors de portée des enfants.

• Produit ininflammable.

*NOTE IMPORTANTE : Les mortiers de chaux ne doivent pas être utilisés en tant qu'engrais.

mouillés ou arrosés une fois qu'ils sont en place. Cela affaiblit leur  structure et nuit à leur ancrage dans le substrat, ce qui entraîne  leur affaissement et leur sablage.

Il est important de noter que le durcissement d'un mortier de

*Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du  produit.

chaux se fait par absorption de CO2.Avertissement : Les instructions et prescriptions données  sont le résultat de l'expérience, de tests internes et de notre

savoir-faire. Avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit

PRÉSENTATION :

Conditionnement : Composant 1 (Cube de chaux en pâte vieillie  x 5 kg) + Composant 2 (Sac de granulats x 13 kg)

Couleur naturelle : blanc écru

STOCKAGE :

Conserver dans leur emballage d'origine, convenablement  fermé, à l'abri du gel et éviter l'exposition directe à la lumière du  soleil et à l'eau.

Durée maximale de stockage : 1 an

OUTILS

déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu e t assume  toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Ces recommandations n'impliquent aucune garantie. Les  garanties du produit sont limitées  aux défauts de fabrication.

Truelle

denteléeTruelle en acier

lisseSupports en

polystyrène

Entreprise partenaire de : Entreprise accréditée par :

Gordillo's Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B90386533 |

C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera.

Séville (Espagne) Téléphone (+34) 95 595 70 06

info@gordilloscaldemoron.com |

www.gordilloscaldemoron.com

Truelle en acier inoxydable.

Palaustre Atomiseur