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 I n y e c c i ó n d e c a l  
La Inyección de Cal GORDILLO’S está compuesta por una mezcla de cal aérea grasa,  
componentes hidráulicos y áridos dolomíticos. Diseñada para ser introducida en el interior  
de huecos y grietas de muros o estructuras, con la finalidad de volver a unir a la vez que  
reforzar las zonas dañadas, no pudiéndose utilizar para realizar enfoscados o levantamiento  
de fábrica. Gracias a su alto contenido en cal y poseer áridos muy finos, consigue una gran  
fluidez y una buena adhesión al soporte. 
Envasado: Saco de 25 L.  
Color natural: Blanco crudo 
Densidad aparente mortero seco endurecido: 1275 ±  
25 kg/m3 
IDEAL PARA: 
• Relleno de grietas o fisuras en paramento descohesionado o dañado.  
• Diseñado para el uso de rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas  
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tradicionales.  
• Refuerzo y consolidación de muros por inyección mediante jeringa.  
PROPIEDADES: 
✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.  
✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena tixotropía.  
✔ Alta capacidad de adhesión. 
INDICACIONES DE APLICACIÓN: Preparación del soporte: 
✔ Nulo contenido en sales solubles.  
✔ Transpirable.  
✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.  
✔ Resistente al fuego. 
 Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias,  etc.  
Ejecución: 
•Mezclar el producto en polvo con agua. Entre un 30-40% dependiendo de la absorción del soporte, para  conseguir un mortero muy fluido.  [image: ]
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• Inyectar a baja presión el material hasta que rebose por las perforaciones realizadas o fisuras existentes.  • Se recomienda esperar al menos 48 horas antes de aplicar cualquier revestimiento o enfoscado 
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  
Acabado: 
En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca  por riego) para una carbonatación controlada.  
En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras,  dejando margen para que el mortero carbonate.  
ALMACENAMIENTO: 
Conservar en sus envases originales y  convenientemente cerrados en un lugar  resguardado de la intemperie y a temperaturas  entre 5ºC y 35ºC, preservados de las heladas y  evitando su exposición directa al sol y al agua.  
Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año  
PARA SU SEGURIDAD: 
 Este producto puede resultar irritante para la piel,  ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar  cuidadosamente con agua durante 15 min.  
 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla.  Mantener fuera del alcance de los niños.  Producto no inflamable.  
 Para más información, ver ficha de seguridad  del producto. 
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Empresa asociada a: Empresa acreditada por:  [image: ][image: ][image: ][image: ]
Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.
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