SYSTÈME DE BLOCS YTONG POUR L'EXTÉRIEUR[image: ] 
[image: ][image: ]1LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE SYSTÈME 2 1_Support avec le bloc Ytong. [image: ][image: ][image: ]
2_Gordillo's Bio 2-Component Glue Layer 
3(5 mm d'épaisseur) avec un treillis en fibre de verre intégré. [image: ]
43_Mortero T-1 Gordillo's (1,5 cm). [image: ]
4_Couche de finition avec un scellant minéral (2 couches) ou  
avec du 
Peinture à la chaux Gordillo (2 couches). 
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Les matériaux de Gordillo : 
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OUTILS 
Peinture à la chaux Scellant minéral Colle biologique [image: ]
Mortier T-1 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Supports en plastique lisse 
Supports en polystyrène 
Truelle dentelée 
Palaustre Roulea u 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE [image: ][image: ][image: ]
1_Nettoyage et humidification de la surface pour ouvrir le pore. 
2_Appliquer la colle Bio à 2 composants à l'aide d'une truelle dentelée en une couche d'environ 5 mm. La  première couche de colle biologique doit être fine et doit être appliquée en exerçant une pression afin  qu'elle pénètre dans le bloc et améliore ainsi l'adhérence mécanique. 
3_Mise en place du treillis noyé dans la couche de colle Bio à 2 composants précédemment appliquée. * Dans le cas d'une dalle de rez-de-chaussée où une toile bitumée est nécessaire, insérer les 20 cm qui  doivent remonter le parement dans la colle Bio. 
4_Application du mortier T-1 en couches de 1 cm maximum jusqu'à une profondeur d'environ 1,5 à 2 cm. 5_Appliquer deux couches de peinture à la chaux extérieure Gordillo, la première couche étant une couche d'apprêt. 6 _Si vous ne souhaitez pas appliquer de peinture sur le parement, protégez le mortier appliqué avec une couche  de scellant minéral. [image: ]
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité.
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GORDILLOS.
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