Fiche technique CaNaCrete – mélange chaux-chanvre

Le CaNaCrete est un mélange de chènevottes, de chaux, d'un additif EXIE et d'eau. Le CaNaCrete  est un matériau d'isolation régulant l'humidité et perméable à la vapeur. Il est 100% naturel et a  un stockage positif de C02, un chaux-chanvre traditionnel mais prémélangé.

Caractéristiques techniques

Densité 275 kg/m³ ± 2,5%

Conductivité thermique: λd 0,078 (W/mK)

Déphasage 16 heures, avec 24 cm

Temps de séchage 2 semaines par cm d’épaisseur

Facteur de résistance à la vapeur d’eau

μ = entre 1 et 3

Capacité de stockage de chaleur C = 2500 J/(kg.K)

Réaction au feu B1,s1,do

Absorption acoustique Le CaNaCrete oÕre une très bonne isolation acoustique car il  absorbe les vibrations et les ondes sonores.

Régulation d’humidité Lorsque le taux d'humidité intérieur est élevé, le chanvre  absorbe l'excès d'humidité et le restitue dès que le taux

d'humidité diminue. Aucun problème de condensation n'est

possible et un climat intérieur confortable est garanti.

CO2 negative Le chanvre excelle dans l'absorption du CO2. Les plantes  absorbent plus de CO2 que les émissions produites pendant

le processus de culture et de production. De plus, grâce au

processus de carbonatation continue, le chaux chanvre

continue d'absorber du CO2 après son traitement et son

installation.

Anti-moisissure

Anti-vermin

www.exie.be v20250115

Fiche technique

CaNaCrete – mélange chaux-chanvre

Application

Préparation

Le CaNaCrete est mis en œuvre dans un coÕrage perdu. Lors de l'élaboration du coÕrage, il  convient de suivre les règles empiriques suivantes

 Utiliser du bois sec de la classe d'utilisation 3.

 Veillez à ce que la base d'un mur en chanvre calcaire soit toujours sèche.   La finition du chanvre calcaire doit toujours être perméable à la vapeur et étanche à l'air.  Utiliser de l'acier galvanisé pour les ancrages.

Mise en œuvre

CaNaCrete est fourni en grands sacs de 1,2 m³.

CaNaCrete peut être versé directement dans le coÕrage et légèrement compacté.

Opslag

Le CaNaCrete doit être mis en place dans les 10 jours dès la livraison.

Mesures de précaution

La présence de chaux peut provoquer une irritation des voies respiratoires, une irritation de la  peau et des lésions oculaires.

 Portez toujours des gants et une protection des yeux et du visage pendant le traitement.  Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment  les yeux avec de l'eau et contacter un médecin.

 Conserver et utiliser le produit hors de portée des enfants.

www.exie.be v20250115