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CaNaDry® - mélange chaux chanvre sec 
Le CaNaDry® est un biocomposite breveté par Exie, composé d'un mélange de chènevotte de  chanvre et de chaux. Le produit est applicable comme isolant pour les murs intérieurs, les toits, les  plafonds, les façades, les sols et les planchers de grenier et peut être utilisé dans la restauration,  la rénovation et la construction neuve. 
Exie a développé le CaNaDry® pour apporter une réponse à la nature du chaux chanvre traditionnel  qui demande beaucoup de travail et de temps. Ce mélange sec de chaux chanvre offre aux  constructeurs l'avantage d'une installation rapide et facile. Après avoir versé le CaNaDry dans son  coffrage, le bâtiment peut être terminé immédiatement. 
Caractéristiques techniques 
Densité 
DIN EN 1602, 2013-05 
Conductivité thermique: λd EN 12667:2001 
Conductivité thermique: λui EN 12667:2001 
175 kg/m³ ± 2,5% 0,054 (W/mK) 0,06 (W/mK) 
Déphasage 16 h, avec 24 cm 
Facteur de résistance à la vapeur d’eau μ DIN EN ISO 12572, 2017-05 
1,6 
Capacité de stockage de chaleur C = 2300 J/(kg.K) 
Réaction au feu 
EN 13501-1:2018 
Absorption acoustique Rw 
EN ISO 10140-2:2010 + EN ISO 717-1:2013 Réduction du bruit d'impact Lw ISO 10140-3 / ISO 717-2 
B1,s1,do 
46 (-2;-8) dB1 
25 dB2 
19 dB3 
Régulation d’humidité Un climat intérieur confortable est garanti. 
CO2 negative EN 15804+A2 Imputrescible Anti-vermine 
86kg CO2 captés par m³ de CaNaDry (A1-A3) 
1Cloison composée 20 cm de CaNaDry, finie avec 2 plaques de fibro-plâtre de 10 mm. 2CaNaDry (6cm) versé sur une dalle de béton avec acoustic foam® 4 x 2mm 3CaNaDry (6cm) versé sur une dalle de béton
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Applications 
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Préparation 
CaNaDry® est toujours mis en œuvre dans des coffrages permanents car il ne s'agit pas d'un  matériau porteur. Lors de l'élaboration du coffrage, il convient de respecter les règles empiriques  suivantes : 
• Utiliser du bois sec de la classe d'utilisation 3. 
• Veillez à ce que la base d'un mur en chanvre calcaire soit toujours sèche.  • La finition du chanvre calcaire doit toujours être perméable à la vapeur et étanche à l'air. • Utiliser de l'acier galvanisé pour les ancrages. 
Mise en œuvre 
CaNaDry® est fourni en sacs de 55 litres ou en big bags de 1,2 m³. 
CaNaDry® peut être versé directement dans le coffrage et légèrement compacté. Après la mise  en place, il peut être recouvert immédiatement d'une finition perméable à la vapeur. 
Stockage 
Conservez le CaNaDry® au sec et à l’abri d’humidité. Durée de conservation de 12 mois.
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Mesures de précaution 
La présence de chaux peut provoquer une irritation des voies respiratoires, une irritation de la  peau et des lésions oculaires.  
• Portez toujours des gants et une protection des yeux et du visage pendant le traitement. • Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment  les yeux avec de l'eau et contacter un médecin. 
• Conserver et utiliser le produit hors de portée des enfants.
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