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MANUEL D'APPLICATION Chaux de Gordillo de Morón 
[image: ][image: ]Produits 100% biologiques, authentiques et naturels 
La chaux artisanale de Morón [image: ]
Patrimoine culturel immatériel de l'humanité 
UNESCO 2011
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
Le manuel d'application Gordillo est un manuel destiné à expliquer les processus d'application des  matériaux que nous proposons sur le marché afin de faciliter la manipulation du produit et d'offrir  ainsi une finition optimale ; il comprend également les outils à utiliser et la préparation, tant des  produits que des principales solutions de construction que nous pouvons trouver. 
Vous pouvez également consulter les tutoriels vidéo sur notre page youtube Gordillos Cal de Morón.  Pour plus de facilité, vous pouvez accéder aux codes QR qui se trouvent dans chacun des processus des  pages suivantes. 
Les procédures et les méthodes incluses dans ce guide sont basées sur la connaissance et l'expérience  de notre bon travail à Gordillo's Cal de Morón, étant entendu que les produits et les outils utilisés ont  été correctement stockés et manipulés en vue de leur application correcte. 
Le support à appliquer doit être sec, ferme, exempt de poussière et de graisse, de matières organiques  et de toute autre matière qui affecte à la fois l'ancrage du matériau à appliquer et son esthétique finale.  Un support en bon état est le gage d'une bonne exécution. S'il existe des pathologies dans le mur  porteur, telles que des fissures structurelles, des fuites d'eau dues à des canalisations, de l'humidité due  à la filtration ou à la capillarité, etc., celles-ci doivent être réparées avant d'entreprendre les travaux de  plâtrage et de peinture avec nos produits. 
La carbonatation étant plus longue que le durcissement et le séchage des mortiers de ciment, il est  conseillé de surveiller le degré d'humidité des murs dans les jours qui suivent l'application, ainsi que  d'éviter les frottements et les chocs jusqu'à ce que le degré de dureté requis soit atteint. 
Les mortiers de chaux ne doivent pas être mouillés ou arrosés une fois qu'ils ont été posés. Cela  affaiblirait leur structure et nuirait à leur ancrage au substrat, ce qui provoquerait leur affaissement  et leur sablage. 
Consultez toujours les fiches techniques et de sécurité de chaque produit pour obtenir les meilleurs  résultats possibles et éviter les accidents éventuels. 
Toute demande de renseignements peut être adressée au service technique à l'adresse suivante notre entreprise. [image: ]
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LES OUTILS À UTILISER 
Pour une bonne application des systèmes, les outils seront adaptés à chaque cas d'action et ne  nécessiteront pas plus de soin que de les nettoyer à la fin de la journée de travail afin qu'ils soient  prêts pour leur prochaine utilisation. Chez Gordillo, nous recommandons les outils suivants pour  obtenir les meilleurs résultats. 
 LLANAS 
[image: ][image: ][image: ]
ROUE DENTÉE 
Particulièrement indiqué pour l'application de la  
colle Bio Gordillo. 
 TRUELLES ET TALOCHES 
TRUELLE EN ACIER LISSE Convient pour le repassage des  mortiers de chaux Gordillo. 
LA TRUELLE D'ESTUQUISTA Pour Gordillo's Stucco Finishes 
[image: ][image: ][image: ]
SUPPORTS EN BOIS 
Convient à tous les types de mortiers  Gordillo en finition talochée. 
TRUELLES LISSES EN PLASTIQUE Pour les mortiers Gordillo et les  applications Kratzputz en finition  talochée. 
MOULE EN POLYSTYRÈNE Pour Gordillo's Stucco Finishes 
* L'utilisation de truelles en éponge n'est pas recommandée car elles absorbent beaucoup d'eau, la laissant imprégnée  dans le support et affaiblissant ainsi le mortier. 
 AUTRES OUTILS 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
BROSSE À BADIGEONNER Pour le badigeonnage et  l'application du mortier de  chaux, de chaux et de  Jabelga de Gordillo. 
BROCHA 
Pour l'application de la  peinture à la chaux Gordillo.  Un rouleau à poils courts  peut également être utilisé. 
PALAUSTRE 
La forme dépendra de  l'utilisation et de la finition  prévues. 
ATOMISERS 
Pour l'hydratation nécessaire  du support. 
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MATÉRIAUX
[image: ]
BASE DE MORTIER DE CHAUX 
[image: ]1 MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME [image: ][image: ][image: ]
[image: ]21_Soutien existant. 
2_Couche de base en mortier de chaux de finition brute de  
Gordillo (épaisseur 1-1,5 cm). 
Formes commercialisées : Poudre et pâte 
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OUTILS [image: ][image: ]
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Palaustre Fratás en polystyrène Supports de jante en 
plastique lisseAtomiseur 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
REGARDEZ NOTRE  TUTORIEL VIDÉO  SUR YOUTUBE ! [image: ]
[image: ]
1_Préparation du support. Humidifier le support à l'aide d'un flacon pulvérisateur. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
2_Pour préparer le mortier, le pétrir en ajoutant 20-30% d'eau. Battre le mortier à faible régime jusqu'à ce  qu'il ait une texture uniforme. Dans le cas du format de mortier de chaux en pâte, aucune eau n'est ajoutée. 3_Appliquer le mortier. Le mortier doit être projeté sur le support. 
4_Réguler la quantité de mortier au fur et à mesure de son application. Les matériaux excédentaires peuvent être  réutilisés. 
5_Les deux finitions possibles du mortier de base sont : 
5.1Utiliser une truelle rectangulaire en plastique. Passer la truelle avec la truelle pour obtenir une  finition rustique. 
5.2Utilisation d'une truelle en polyuréthane extrudé. Passer la truelle pour une finition rustique. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité. - 6 -
MORTIER DE CHAUX, BASE  [image: ][image: ]
MORTIER DE CHAUX, BASE D'ADHÉRENCE 
D'ADHÉRENCE 
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LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE  
1 MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
SYSTÈME 
21 Soutien existant. 
1_Soutien existant. 
2_Gordillo's Lime Mortar Base Grip Mortar (épaisseur  
2_Base de mortier de chaux Gordillo Lit de mortier Grip  
mm environ). (épaisseur 5) 
d'environ 5 mm). 
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Formes commercialisées : Poudre 
Formes commercialisées : Poudre 
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OUTILS CONSULTE 
OUTILS VOIR NOTRE  NOTRE VID R ÉO 
TUTORIEL VIDÉO  
TUTORIAL  
À L'ADRESSE  
SUR 
SUIVANTE 
YOUTUBE ! 
YOUTUBE 
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Brosse à 
Atomiseur 
Brosse à badigeonner Atomiseur [image: ][image: ]
[image: ]badigeonner 
PROCÉDURE DE MISE EN  
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
ŒUVRE 
[image: ]1_Préparation du support. Utiliser une brosse pour enlever tous les matériaux non adhérents et nettoyer la  [image: ][image: ][image: ]
Préparer le support. Utilisez une brosse pour enlever tous les matériaux détachés et  
nettoyer la surface. [image: ][image: ][image: ][image: ]
surface. 
2_Mouiller le support avec de l'eau. Le support ne doit pas être complètement sec, il doit conserver une certaine[image: ]
Nous raccordons le substrat avec de l'eau. Le substrat ne doit pas être complètement sec, il doit  médad. conserver une certaine quantité d'eau. [image: ][image: ]
humidité. 
3_Préparation du mortier avec un mélange de 50% d'eau et 50% d'eau. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une  [image: ][image: ]
Préparation du mortier avec un mélange de 50% d'eau et 50% d'eau. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une  texture fluide. Nous appliquons d'abord le mortier en le projetant sur le support à l'aide d'un pinceau. Ensuite, nous [image: ][image: ][image: ][image: ]
texture fluide. 4_Application du mortier d'abord par projection du mortier sur le support à l'aide d'un  pinceau. On frotte pour former un pont d'adhérence entre les différents éléments. Il est très important de  [image: ]
entre les différents éléments. Il est très important de couvrir les lacunes éventuelles. 
couvrir les éventuelles lacunes. [image: ][image: ]
teur de l'aide. 
ner le soutien. 
5_Une deuxième application fraîche est effectuée pour augmenter la rugosité (adhérence). L'excédent de  
Appliquer une deuxième fois pour augmenter la rugosité (adhérence). L'excédent de matériau dans  La seule façon d'en chaque 
matériau à chaque étape n'est pas utilisable.
tirer le meilleur parti  [image: ]
est de ne pas l'utiliser. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les fiches techniques et de sécurité. 
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les fiches  
techniques et de sécurité. 
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MORTIER DE CHAUX AVEC BASE DE DRAINAGE 
[image: ]1 MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME [image: ][image: ][image: ]
[image: ]21_Soutien existant. 
2_Couche de mortier de chaux base drainante de Gordillo  
(épaisseur 1-1,5 cm). 
Formes commercialisées : Poudre 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
OUTILS 
[image: ]Palaustre Fratás en polystyrène Jantes en plastique 
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lisse 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
REGARDEZ NOTRE  [image: ][image: ]
TUTORIEL VIDÉO  
SUR YOUTUBE ! 
Atomiseur [image: ]
1_Préparation du support. Humidifier le support à l'aide d'un flacon pulvérisateur. [image: ][image: ][image: ][image: ]
2_Pour préparer le mortier, le pétrir en ajoutant 20 à 30 % d'eau. Battre le mortier à faible régime jusqu'à  l'obtention d'une texture uniforme. 
3_Appliquer le mortier. Le mortier doit être projeté sur le support. 
4_Réguler la quantité de mortier au fur et à mesure de son application. Les matériaux excédentaires peuvent être  réutilisés. 
5_ Terminer l'application du matériau à l'aide d'une truelle en polyuréthane extrudé. Passer la t r u e l l e pour  une finition rustique. 
Il est important que les agrégats soient compactés lors de l'application à la truelle de ce type de mortier, mais les  pores doivent rester plus ouverts que dans le cas d'un mortier de base. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité. - 8 -
MORTIER DE CHAUX FIN 
[image: ]1 MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME [image: ][image: ][image: ]
[image: ]21_Soutien existant. 
3 2_Gordillo's Rough Finish Lime Mortar Base (épaisseur 1- [image: ]
1,5 cm). 
3_Mortier de chaux mince de Gordillo couche finie au choix  
du propriétaire (épaisseur 3-5 mm). 
Formes commercialisées : Poudre et pâte. 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
OUTILS 
[image: ]Palaustre Truelle en acier 
[image: ]
lisse 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
[image: ]
Supports en plastique lisse 
REGARDEZ NOTRE  [image: ][image: ]
TUTORIEL VIDÉO  
SUR YOUTUBE ! 
Atomiseur [image: ]
1_Préparer le substrat en le mouillant à l'aide d'un pistolet de pulvérisation. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
2_Pour préparer le mortier, le pétrir en ajoutant 20-30% d'eau. Battre le mortier à faible régime jusqu'à ce  qu'il ait une texture uniforme. Dans le cas du format de mortier de chaux en pâte, aucune eau n'est ajoutée. 3_Appliquer le mortier. Deux types de truelles peuvent être utilisés : en plastique ou en acier. Si vous  souhaitez appliquer une couche épaisse, appliquez deux couches d'environ 3-5 mm ; une première couche  de régularisation et une seconde couche de finition. 
4_Troutage pour disposer les agrégats et régulariser le parement. Le talochage peut être effectué avec une  truelle en plastique ou en polyuréthane lorsque la surface n'est pas sèche. 
5_ La surface peut être repassée avec une truelle en acier, à l'aide du pulvérisateur, pour obtenir une finition  lisse et visible. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité. - 9 -
COLLE ORGANIQUE À 2  [image: ][image: ]
COLLE ORGANIQUE À 2 COMPOSANTS 
COMPOSANTS 
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LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE  
1 MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
SYSTÈME 
21 Soutien existant. 
1_Soutien existant. 
3 2_Bio Couche de colle à 2 composants (épaisseur 2-3 mm) 
2_Revêtement Bio Glue à 2 composants (épaisseur 2-3 
4 3_Maille intégrée en fibre de verre (optionnel). 
mm). 3_Treillis en fibre de verre intégré (en option). 
4 Couche de colle Bio à 2 composants (épaisseur 2-3 mm) 
4_Revêtement Bio Glue à 2 composants (épaisseur 2-3 
mm). 
Formats commercialisés : 2 composants 
Formes commercialisées : 2 composants (poudre 
(poudre + pâte) 
+ pâte) 
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OUTILS CONSULTE 
OUTILS CONSULTER NOTRE VID R ÉO [image: ][image: ]
NOTRE TUTORIEL 
TUTORIAL  [image: ][image: ][image: ]
VIDÉO SUR 
SURYOUTUBE ! [image: ][image: ][image: ][image: ]
YOUTUBE 
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]
[image: ]
plastique lisseTruelle 
Panneau avant en 
Truelle en 
Truelle lisse en plastique Truelle dentelée Truelle en acier Atomiseur 
dentelée 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE PROCÉDURE DE CANDIDATURE [image: ]
acierAtomiseur [image: ]
1_Ouvrir le récipient de Gordillo's Paste Lime et verser le contenu dans le seau où le mélange sera effectué. [image: ]
1_Ouvrez le récipient de Gordillo's Paste Lime et versez le contenu dans le seau dans lequel nous allons faire 2_Ouvrir le sachet de colle Bio Gordillo et verser le contenu dans le seau avec le mastic de chaux. Ajouter de  
le mélange. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
2_Ouvrir le sac de colle bio Gordillo et verser le contenu dans le seau ainsi que la chaux dans le seau. l'eau si nécessaire, pas plus de 30 cl environ. 
pâte. Ajouter de l'eau si nécessaire, pas plus de 30 cl environ. 
3_Faire une pâte lisse à l'aide d'un fouet. [image: ]
3_Fouetter pour obtenir une pâte lisse. 
4 Appliquer le mélange sur la surface à l'aide d'une truelle avec une épaisseur de 2 à 3 mm. Laisser sécher  [image: ][image: ][image: ][image: ]
4_Appliquer le mélange sur la surface à l'aide d'une truelle avec une épaisseur de 2-3 mm. Laisser sécher  minutes environ et passer une éponge humide pour égaliser la surface. pendant 10 [image: ]
pendant environ 10 minutes et égaliser la surface à l'aide d'une éponge humide. [image: ]
5 S i le support n'est pas très cohésif ou si le système a besoin d'une plus grande résistance, il est possible  [image: ][image: ]
5_Dans le cas d'un support peu cohésif ou nécessitant une plus grande résistance, l'option d'y intégrer un treillis en fibre de verre pour lui donner du corps. Dans ce cas, terminer par une autre couche  [image: ][image: ][image: ]
Un filet en fibre de verre peut y être intégré pour lui donner du corps. Dans ce cas, terminer avec de Bio Glue de 2-3 mm d'épaisseur. [image: ]
une autre couche de colle Bio d'une épaisseur de 2 à  
3 mm. 6_ Une fois l'uniformité souhaitée obtenue, la surface est repassée à sec, ce qui permet d'obtenir  [image: ][image: ]
6_ Une fois l'uniformité souhaitée obtenue, la surface est repassée à sec pour obtenir le résultat final. [image: ]l'uniformité souhaitée. résultat final.[image: ] 
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PEINTURE AU  [image: ][image: ]
PEINTURE AU LIME 
LIME 
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LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE  
1 LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE SYSTÈME 
SYSTÈME 
21 Soutien existant. 
1_Soutien existant. 
3 2_Couche de base en mortier de chaux de finition brute  
2_Couche de base au mortier de chaux Gordillo's avec  
de Gordillo (épaisseur 1-1 5 cm). 
(épaisseur 1-1,5 finition brute 
4 3_Mortier de chaux mince de Gordillo couche finie au choix  
cm). 3_Enduit de mortier de chaux mince Gordillo avec choix de  
du propriétaire (épaisseur 3-5 finition 
du propriétaire (épaisseur 3-5 mm). 
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mm). 4_Deux couches de peinture Cal Gordillo. 
4_Ds d P ta d Cal Gd ll ' 
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Formats commercialisés : 
Formats commercialisés : 
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OUTILS CONSULTE 
OUTILS CONSULTER 
NOTRE VID R ÉO 
NOTRE TUTORIEL 
TUTORIAL  
VIDÉO SUR 
SURYOUTUBE ! 
YOUTUBE 
Brosse Rouleau à pile courte 
Brosse Rouleau à poils courts 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
1_Préparation du support. Enlever tous les matériaux non adhérents. Ne pas mouiller. 
1_Préparer le support. Enlever tous les matériaux non  
2_adhérents. Ne pas mouiller. Nettoyer la surface avec de la pâte de chaux jusqu'à ce qu'elle soit  
2 Nettoyer la surface avec de la pâte de chaux jusqu'à ce qu'elle soit uniforme. 
3_uniforme. Lorsque le mastic est sec, poncez le mur pour éviter d'éventuelles imperfections dans le  
3_Lorsque le mastic est sec, poncez le mur pour éviter d'éventuelles imperfections dans le parement. 4_parement. Préparation de la peinture à la chaux. Ouvrez le récipient et mélangez le contenu. Ajouter 5 à 10 % d'eau  
4 Préparation de la peinture à la chaux. Ouvrez le récipient et mélangez le contenu au fouet. Ajouter 5 à 10  Fouetter jusqu'à l'obtention d'une texture et former une fine couche. 
% d'eau et fouetter à nouveau jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. 
homogène. 5_ Utiliser un rouleau à poils courts. Peut également être appliqué à l'aide d'un airless. Pour la coupe,  
5 Utiliser un rouleau à poils courts. Peut également être appliqué par airless. Pour la coupe, utiliser un pinceau. utiliser un pinceau. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité. *Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches  [image: ]
techniques et de sécurité.[image: ] 
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KRATZPUTZ [image: ][image: ]
KRATZPUTZ 
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LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE  
1 LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE SYSTÈME 
SYSTÈME 
21 Soutien existant 
1_Soutien existant. 
2_Couche de colle bio à deux composants (épaisseur 5  
3 2 Bio Couche de colle à deux composants (épaisseur 5 mm) 
3_mm) Kratzputz. 
3 Kratzputz. 
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Formats commercialisés : 
Formats commercialisés : 
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OUTILS CONSULTE 
OUTIL VOIR NOTRE  
S 
NOTRE VID R ÉO 
TUTORIEL VIDÉO  
TUTORIAL  
À L'ADRESSE  
SUR 
SUIVANTE 
YOUTUBE ! 
YOUTUBE 
plastique lisseSupports en 
Supports en 
Panneaux en plastique lisse Fratries en polystyrène 
polystyrène 
PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
1_Préparation du support. Enlever tous les matériaux non adhérents. Ne pas mouiller. 
_Préparer le support. Enlever tous les matériaux non  
_adhérents. Ne pas mouiller. Une couche de base de peinture à la chaux pour l'extérieur doit être appliquée. Diluer avec 20-30% d'eau.  
2 Une couche de base de peinture à la chaux pour l'extérieur doit être appliquée. Diluer avec 20-30% d'eau.  Cette première couche [image: ]
Cette première couche 
servir d'apprêt pour le Kratzputz. Laisser sécher pendant 24 heures. [image: ][image: ]
Il servira d'apprêt pour le Kratzputz. Laisser sécher pendant 24  
heures. _Préparation du Kratzputz. Fouetter le contenu du récipient pour homogénéiser la  [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
3 Préparation du Kratzputz. Fouetter le contenu du récipient pour homogénéiser la pâte. _pâte. Appliquer le Kratzputz à l'aide d'une truelle en plastique lisse. Enlever l'excédent de matériau en grattant ou  [image: ]
4_Appliquer le Kratzputz à l'aide d'une truelle en plastique lisse. Enlever l'excédent de matériau en grattant ou en  en enlevant 1 à 2 mm. 
raclant sur 1 à 2 mm. 
5 Une fois le support fixé, talocher jusqu'à l'obtention de la texture souhaitée.
_ Une fois le support fixé, talocher jusqu'à l'obtention de la texture  
souhaitée. 
[image: ]
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité. 
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les fiches techniques  et de sécurité. 
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CALCAIRE STUC [image: ][image: ]
CALCAIRE STUC 
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LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE  
1 LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE SYSTÈME 
SYSTÈME 
21 Soutien existant. 
1_Soutien existant. 
3 2_Couche de base en mortier de chaux de finition brute  
2_Couche de base au mortier de chaux Gordillo's avec  
de Gordillo (épaisseur 1-1 5 cm). 
(épaisseur 1-1,5 finition brute 
4 3_Mortier de chaux mince de Gordillo couche finie au choix  
cm). 3_Enduit de mortier de chaux fine Gordillo avec choix de  
du propriétaire (épaisseur 3-5 finition 
du propriétaire (épaisseur 3-5 mm). 
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mm). 4_Deux couches de stuc Gordillo. 
4_Ds d Est Gd llo's 
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Formats commercialisés : 
Formats commercialisés : 
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OUTILS CONSULTE 
OUTIL CONSULTER 
S 
NOTRE VID R ÉO 
NOTRE TUTORIEL 
TUTORIAL  
VIDÉO SUR 
SURYOUTUBE ! 
YOUTUBE 
plastique lisseTruelle à stuc 
Supports en 
Truelle en plastique lisse Truelle à stuc 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
1_Préparer le support en enlevant toutes les matières non adhérentes. Il est important de ne pas le mouiller. 
1_Préparer le support en enlevant tous les matériaux non adhérents. Il est  
2_important de ne pas mouiller. Préparer le stuc en battant le matériau. Ne pas ajouter  
2 Préparer le stuc en battant le matériau. Ne pas ajouter d'eau. 
3_d'eau. Appliquer le stuc à l'aide d'une spatule et d'une truelle en acier inoxydable. Le stuc doit 
3_Application du stuc à l'aide d'une spatule et d'une truelle en acier inoxydable. Le stuc doit être appliqué sur  un mortier finement taloché. 
à appliquer sur un mortier finement  
taloché. 4_L'application se fait sur un mortier fin. Le stuc doit être appliqué en deux couches ; une première 
4_L'application se fait sur un mortier fin et aplati. Le stuc doit être appliqué en deux couches ; une première  couche de régularisation d'une épaisseur de 1 à 2 mm et une seconde couche d'environ 1 mm d'épaisseur  
1-2 mm d'épaisseur et la deuxième couche d'environ 1 mm d'épaisseur comme la première couche. comme couche de finition. 
couche de finition. 
5 Repassez la surface pour la faire briller. Il peut être ciré ou conserver sa texture naturelle. [image: ][image: ]
5_ Repassez la surface pour la faire briller. Il peut être ciré ou conserver sa texture naturelle. [image: ][image: ][image: ][image: ]
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les fiches techniques et de sécurité. *Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches  
techniques et de sécurité.[image: ] 
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DES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES
[image: ]
CONSOLIDATION DES VIEUX MURS DANS LEUR ÉTAT NATUREL [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
1 
21_Soutien existant 
2_Consolidation de la surface avec un scellant à base d'eau  
minérale 
3 (50-50%) 
3_Gordillo's Bio 2-Component Glue Layer 
4 (épaisseur de 3 à 5 mm) 
4_Maille de fibre de verre noyée dans la couche de colle Bio  
2-composants de Gordillo. 
Les matériaux de Gordillo : 
[image: ][image: ]
Scellant minéral Colle biologique 
[image: ]AS OUTILS S [image: ][image: ][image: ]
Truelle 
dentelée 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
Palaustre Brosse à badigeonner 
1_Nettoyer le support à sec. Il est recommandé de ne pas mouiller le support. [image: ][image: ]
2_Consolider avec de l'eau et de la chaux avec 50% d'agent de scellement minéral. La pulvérisation à l'aide  d'un pistolet est optimale, surtout pour les premières couches (elle transporte le consolidant, souffle les  restes de murs non collés et élimine la saleté). 3_Une fois la surface sèche, appliquer deux couches d'enduit  minéral. Si le support est très peu cimenté, appliquer une couche de colle Bio Paste pour intégrer un treillis  en fibre de verre. 
4_Le support est prêt pour d'autres applications. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité.
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CONSOLIDATION TAPIAL OU ADOBE (système complet) 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
1 
21_Soutien existant. 
2_Mortier de chaux ou Jabelga. 
3 3_Maille de fibre de verre noyée dans la couche de colle  
Bio 2-composants de Gordillo (optionnel). 
4 3_Fond de mortier de chaux aérienne/hydraulique de Gordillo  
(épaisseur 
51,5-2 cm) 
4_Mortier fin de chaux aérienne de Gordillo (épaisseur 1 cm) 
5_Peinture à la chaux Gordillo (2 couches) ou Scellant minéral  
Gordillo (facultatif). 
Les matériaux de Gordillo : 
Peinture à la chaux Scellant minéral 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
Colle biologique Base du mortier 
Mortier de base Mortier fin [image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
OUTILS 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Supports en plastique lisse 
Supports en polystyrène 
Truelle dentelée 
Palaustre Brosse 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
1_Nettoyer le support à sec. 24 heures avant le début de l'application des produits concernés, mouiller jusqu'à saturation. Laisser  sécher. 
2_Procéder à la consolidation. Choisissez l'une des solutions proposées : 
2.1Appliquer le jabelga (en veillant à ce que le support soit humide, mais pas mouillé) à l'aide d'une brosse très  fluide, en appliquant avec force et en mélangeant la terre de l'adobe ou du tapia avec le jabelga pour créer une  croûte et en laissant la plus grande partie de l'agrégat installé à la surface. 
2.2Appliquer le mortier de chaux à liant aérien par éclaboussure avec un dosage (50% d'eau et 50% de liant). 3_Si le support est très meuble, appliquer une couche de colle Bio pour encastrer un treillis en fibre de verre. 4_Une fois que la surface est sèche (il est conseillé de la laisser sécher pendant 24-48 heures), appliquer le mortier de chaux de  base (épaisseur entre 1-1,5 cm). 
5_Appliquer l'enduit au mortier fin de chaux, de préférence frais sur frais (épaisseur maximale de 1 cm et épaisseur recommandée de  5 mm). Réaliser la finition souhaitée (talochée, semi-aplatie, aplatie...). 
6_Le système peut être fini avec deux couches de peinture à la chaux ou, si l'effet désiré est de laisser le mortier visible, il peut  être protégé avec un scellant minéral. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité.
LIME MORTAR SUR DES BRIQUES EN CÉRAMIQUE OU EN  [image: ][image: ][image: ]
MORTIER DE CHAUX SUR BRIQUES CÉRAMIQUES OU THERMO-ARGILEUSES TERRE CUITE 
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MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
1 
21_Soutien existant 
1_Soutien existant 
2 Mortier de collage de Gordillo. 
2_Mortier de collage de  
3 3_Mortier de chaux aérienne/hydraulique de Gordillo  
Gordillo. 3_Mortier de chaux à base aérienne/hydraulique de  
1,5-2 cm) Gordillo (épaisseur 
(épaisseur 1,5-2 cm) 
4 4_Mortier fin de chaux aérienne de Gordillo (épaisseur 1 cm) 
4_Mortier fin de chaux aérienne de Gordillo (épaisseur 1  
5_cm) Peinture à la chaux Gordillo's (2 couches) ou scellant  
55 Peinture à la chaux Gordillo's (2 couches) ou Gd llo'  
Gordillo's. minéral 
Mining Sealer 
[image: ]
Les matériaux de 
Mat rialG rdill ' 
[image: ][image: ]
Gordillo : 
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Peinture à la 
Scellant minéral [image: ]
[image: ]Peinture à la chaux Scellant minéral [image: ]chaux[image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ][image: ]
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[image: ]Mortier de 
Base du 
Mortier fin [image: ]
Mortier de liaison Mortier de base Mortier fin 
[image: ]pr[image: ]éhension[image: ] 
mortier[image: ] [image: ][image: ]
OUTILS 
OUTILS 
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Supports en 
Supports en 
[image: ]Supports en 
[image: ][image: ][image: ][image: ]Truelle [image: ]Brosse à badigeon [image: ]Brosse 
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plastique lisse Palaustre Brosse à 
plastique lisse[image: ] 
Supports en [image: ]
polystyrène polystyrène 
[image: ][image: ]badigeonner 
Brosse[image: ] 
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PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
1 Nettoyage du parement, élimination des surfaces décollées ou désagrégées. 
1_Nettoyage du parement, élimination des surfaces décollées ou  
2_désagrégées. L'application d'une couche de mortier d'accrochage est recommandée pour consolider le support. 
2_Il est recommandé d'appliquer une couche de mortier de collage pour consolider le support. [image: ]
3 Application du mortier de base truellé en couches d'environ 1 cm jusqu'à environ 1,5 - 2 cm. 
3_Application du mortier de base truellé en couches d'environ 1 cm jusqu'à environ 1,5 - 2 cm. [image: ]
4_Application du mortier fin en deux couches d'environ 5 mm chacune. 
4_Application du mortier fin en deux couches d'environ 5 mm d'épaisseur chacune. 
5 La dernière couche de mortier fin sera réalisée à la truelle ou à la chape en fonction de l'image finale souhaitée
5_La dernière couche de mortier fin sera appliquée à la truelle ou au fer à repasser en fonction de l'image  [image: ][image: ][image: ][image: ]
finale à obtenir. système. Il est très important de répéter les agrégats dans le mortier afin que le mortier ne se  
du système. Il est très important de répéter les agrégats dans le mortier afin qu'il ne se sable pas. sable pas. 6_Terminez par deux couches de peinture à la chaux. Si vous souhaitez laisser le mortier fin visible, appliquez  [image: ]
6 Finir avec deux couches de peinture à la chaux. Si vous souhaitez laisser le mortier fin apparent, appliquez un  un mastic minéral pour protéger le une couche de peinture à la chaux. [image: ]
mastic minéral pour protéger le parement. 
parement. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches  
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches [image: ] 
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LIME MORTAR SUR MUR EN PIERRE/ SABLE AVEC CHAUX MORTIER DE CHAUX SUR MUR DE PIERRE / SABLE AVEC CHAUX [image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
1 
21_Le soutien existant a déjà été consolidé. 
1_Soutien existant précédemment consolidé. 
2 Mortier de collage de Gordillo. 
2_Mortier de collage de  
3_Gordillo. Mortier de chaux à base aérienne/hydraulique de  
3 3_Mortier de chaux aérienne/hydraulique de Gordillo (1,5- 
1,5-2 cm) Gordillo (épaisseur 
2 cm d'épaisseur) 
4 4_Mortier fin de chaux aérienne de Gordillo (épaisseur 1 cm) 
4_Mortier fin de chaux aérienne de Gordillo (épaisseur 1  
5_cm) Peinture à la chaux Gordillo's (2 couches) ou scellant  
55 Gordillo's Lime Paint (2 couches) ou Mineral Sealer Gd  
Gordillo's. minéral 
llo' 
Les matériaux de 
Mat rialG rdill ' 
Gordillo : 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Peinture [image: ]à la 
Scellant minéral [image: ]
[image: ]Peinture à la chaux Scellant minéral [image: ]chaux [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]Mortier de 
Base du 
Mortier fin [image: ]
Mortier de liaison Mortier de base Mortier fin 
[image: ]préhension 
mortier [image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
OUTILS 
OUTILS 
Supports en 
[image: ]Supports en 
[image: ]Supports en 
Truelle [image: ]Brosse à badigeon [image: ]Brosse[image: ] 
plastique lisse Palaustre Brosse à 
plastique lisse 
Supports en 
polystyrène polystyrène 
badigeonner 
Brosse 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
1 Nettoyage du parement, élimination des surfaces décollées ou désagrégées. En cas de mauvaise  [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
1_Nettoyage du parement, en éliminant les surfaces décollées ou désagrégées. En cas de mauvaise  consolidation, il est recommandé de consolider avec de l'eau de chaux et 50% de  [image: ][image: ][image: ]
consolidation, il est recommandé de consolider avec de l'eau de chaux et 50 % de mastic minéral. mastic minéral. 2_Application d'une giclée de mortier d'accrochage pour consolider complètement le  [image: ][image: ][image: ]
2 Application d'une giclée de mortier d'accrochage pour consolider complètement le support. 3_support. Régulariser les éventuelles lacunes du substrat avec des bordures (si nécessaire) et une base de mortier  [image: ][image: ][image: ]
3_Régulariser les éventuelles lacunes du support avec des bords (si nécessaire) et une base de mortier de  de chaux. Il est Il est important de remplir correctement pour éviter la condensation interstitielle. [image: ][image: ][image: ]
chaux. Il est important de remplir correctement les espaces afin d'éviter la condensation interstitielle. 4_Application, de préférence avec une truelle en bois, d'un mortier à base d'air. L'épaisseur de la couche  [image: ][image: ]
4_Application, de préférence avec une truelle en bois, d'un mortier à base d'air. La couche doit avoir une  1,5-2 cm. Si une épaisseur plus importante est nécessaire, il faut envisager l'utilisation d'une sous-couche épaisseur qui [image: ][image: ]
doit être comprise entre 1,5 et 2 cm. Si une épaisseur plus importante est nécessaire, il convient d'envisager  hydraulique ou même l'utilisation d'une sous-couche à base d'eau. une combinaison des  [image: ][image: ]
l'utilisation d'une base hydraulique, voire d'une combinaison des deux. 
deux. 5_Appliquer un enduit de mortier fin d'une épaisseur maximale de 1 cm en couches de 5 mm maximum. [image: ][image: ]
5 Appliquer un enduit de mortier fin d'une épaisseur maximale de 1 cm, en appliquant des couches de 5 mm  maximum pour éviter les fissures. Ces couches seront de préférence appliquées frais sur frais et avec une  [image: ][image: ]
pour éviter les fissures. Ces revêtements doivent de préférence être appliqués frais sur frais et avec une  finition qui dépendra de la finition du support (taloché, semi-aplati, repassé, etc.). [image: ][image: ]
finition qui dépendra de la finition finale du support (talochée, semi-aplatie, aplatie, etc.). 6_Finition avec deux couches de peinture à la chaux. Si vous souhaitez laisser le mortier fin apparent,  [image: ][image: ][image: ]
6_Terminez par deux couches de peinture à la chaux. Si vous souhaitez laisser le mortier fin visible, appliquez  un mastic minéral pour protéger le une couche de peinture à la chaux. [image: ]
appliquez un mastic minéral pour protéger le parement. 
parement. *Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches  
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches [image: ] 
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COLLE BIO SUR GOTELÉ [image: ]1 
[image: ][image: ][image: ][image: ]MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME [image: ]
21_Gotelé support. [image: ]
2_Gordillo's Bio 2-Component Glue Layer 
3 (épaisseur 3 à 5 mm) [image: ]
3_Couche de finition (finition au mortier de chaux fin) 
4 Gordillo, Estuco Gordillo ou Kratzputz Gordillo) à la  [image: ]
demande du demandeur. 
4_Peinture à la chaux Gordillo (2 couches) ou scellant minéral  
Gordillo (facultatif) 
Les matériaux de Gordillo : 
[image: ]Peinture à la chaux [image: ]Scellant minéral 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Colle bio Mortier de base Mortier fin 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]OUTILS 
Supports en plastique lisse 
Fratás de polystyrène Truelle dentelée 
Palaustre Brosse 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
1_Nettoyage du parement, élimination des surfaces décollées ou désagrégées. Élimination des moisissures, des  champignons et de la végétation. 
2_Appliquer la colle bio à l'aide d'une truelle crantée dans l'épaisseur indiquée par l'épaisseur de la goutte.  3_Lisser le support à l'aide de truelles en polystyrène dans un mouvement circulaire, jusqu'à l'obtention de la  texture souhaitée (talochage fin ou aplatissement) en fonction de la finition que l'on souhaite offrir. 4_En fonction de la terminaison : 
4.1_Mortier fin : Appliquer la dernière couche de colle biologique à l'aide d'une truelle dentée et placer  un treillis encastré dans la couche pour donner de la résistance au substrat. Application de la couche de  mortier de chaux fin. 4.2_Stucco, mortier extra-fin et Kratzputz : appliquer la truelle la plus rugueuse  possible afin d'obtenir la meilleure adhérence mécanique. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité.1
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COLLE BIO SUR PLAQUE DE PLÂTRE OU MICROFIBRE 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME 
1 
1 Support pour plaques de plâtre 
1_Support pour  
22 Gordillo's Bio 2-Component Glue Coat 
2_plaques de plâtre Gordillo's Bio 2-Component Glue Coating 
(épaisseur 3 à 5 mm) 
3 (épaisseur 3 à 5 mm) 
3 Couche de finition (finition au mortier de chaux fin) 
3_Couche de finition (finition au mortier de chaux fin) 
4 Gordillo, Estuco Gordillo ou Kratzputz Gordillo) à la  
Gordillo's, Stucco Gordillo's ou Kratzputz Gordillo's) selon  
le goût du  
demande du demandeur. 
demandeur. 4_Peinture à la chaux Gordillo's (2 couches) ou scellant  
4 Peinture à la chaux Gordillo's (2 couches) ou Scellant minéral
Gordillo's minéral(facultati 
Gordillo's (facultatif) 
f)) 
Les matériaux de 
Mat rialG rdill ' 
Gordillo : 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Peinture [image: ][image: ]à la 
[image: ]Scellant minéral [image: ]
[image: ]Peinture à la chaux Scellant minéral chaux [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Colle 
Base du 
Mortier fin 
[image: ]Colle bio Mortier de base [image: ]Mortier fin[image: ] [image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]biologique [image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]mortier[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
OUTILS 
OUTILS 
Supports en 
[image: ]Supports en 
[image: ]Supports en 
Truelle dentel[image: ]ée Truelle [image: ]Brosse[image: ] 
plastique lisse Truelle 
plastique lisse 
Supports en 
polystyrène polystyrène 
dentelée 
Palaustre Brosse 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE 
PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE 
[image: ]1_Nettoyer la surface de la poussière ou de la saleté. Il est recommandé de ne pas mouiller la surface. Le [image: ][image: ]
Débarrasser la surface des résidus de poussière ou de saleté. Il est recommandé de ne pas mouiller la  aramento ne nécessite pas d'apprêt préalable, il est appliqué directement sur le surface. Les [image: ][image: ]
p ramento ne nécessite pas d'apprêt préalable, il est appliqué directement sur le support. support. Appliquer une couche de colle Bio Paste à l'aide d'une truelle lisse ou dentelée comme pont d'adhérence  [image: ][image: ]
2_Appliquer une couche de colle Bio Paste à l'aide d'une truelle lisse ou dentelée comme pont d'adhérence  couche pour recevoir la colle. [image: ][image: ]
pour recevoir la couche suivante. 
suivante.Si un mortier de finition fin doit être appliqué, lisser à l'aide d'une truelle dentelée jusqu'à une  [image: ][image: ]
2.1 Si un mortier de finition fin doit être appliqué, lisser à l'aide d'une truelle dentelée jusqu'à une  épaisseur de 3 à 5 mm selon les besoins. si nécessaire pour le plâtrage ultérieur. 
épaisseur de 3 à 5 mm, comme requis pour le plâtrage ultérieur. 
[image: ][image: ]2.2 Si un stuc ou un mortier extra-fin doit être appliqué comme finition, il faut obtenir la texture  [image: ]
2.2_Si un stuc ou un mortier extra-fin doit être appliqué comme finition, il faut obtenir la texture la  Le produit doit être le plus possible en laissant les pores de la surface ouverts afin plus rugueuse. [image: ][image: ]
la plus rugueuse possible en laissant les pores de la surface ouverts afin d'obtenir une meilleure  d'améliorer l'adhérence mécanique. Le rendre de préférence avec une frange de polystyrène. 
adhérence mécanique. Il est préférable d'utiliser une truelle en polystyrène. 
[image: ]
3_Application de la couche de finition ; mortier de ciment, mortier de ciment extra-fin ou stuc [image: ]
Application d'une couche de finition ; mortier fin, mortier extra-fin ou  
stuc. Si un mortier fin ou extra-fin a été appliqué, il peut être fini avec de la peinture à la chaux et, dans le cas  [image: ]
4_Si un mortier fin ou extra-fin a été appliqué, il peut être fini avec de la peinture à la chaux et, si le mortier  Après avoir laissé le mortier exposé, le protéger avec une couche de d'un mortier fin, avec de la peinture à la chaux. 
est laissé apparent, il peut être protégé avec une couche de scellant minéral. 
Mineral Sealer. 
[image: ]
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches  
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les fiches  
- [image: ]20 
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[image: ]SYSTÈME D'ÉTAT AVEC FINITION KRATZPUTZ [image: ][image: ]
[image: ][image: ]1LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LE SYSTÈME 2 1_Soutien existant [image: ]
2_Gordillo's Bio 2-Component Glue Layer 
3(5 mm d'épaisseur). [image: ]
43_Panneaux de polystyrène expansé en EPS dont  [image: ]
l'épaisseur varie en fonction de l'emplacement de  
l'ouvrage selon le CTE. [image: ]
5 avec fixation au moyen d'ancrages métalliques. 
4_Gordillo's Bio 2-Component Glue Coat (épaisseur 3 à 5 mm) 
5_Maille de fibre de verre noyée dans la couche de colle  
Bio 2-composants de Gordillo. 
6_Termination par Kratzputz Gordillo's. 
Les matériaux de Gordillo : 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Kratzputz Bio Glue 
[image: ]
OUTILS 
[image: ]Supports en plastique 
[image: ]Supports en 
[image: ]Truelle 
REGARDEZ NOTRE  TUTORIEL VIDÉO  SUR YOUTUBE ! [image: ]
[image: ]
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
lisse 
polystyrène 
dentelée 
1_Nettoyage du parement, élimination des surfaces détachées ou désagrégées. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
2_Si le support n'est pas une nouvelle construction, élimination des champignons et de la végétation. En  cas de dommages, réparation et consolidation du support. 
3_Application de la colle Bio à 2 composants à l'aide d'une truelle dentelée. 
4_Mise en place du panneau EPS à l'aide des ancrages recommandés par le fabricant à la distance requise.  5_Application d'une couche de Bio 2 Component Glue Gordillo's d'environ 3 à 5 mm. 6_Mise en place du treillis  noyé dans la couche de colle Bio 2 Component Glue précédemment appliquée. 
7_Transfert à la truelle de la couche de Gordillo's Bio 2 Component Glue pour préparer le support à la finition et  laisser sécher. 
8_Mélanger le seau de Kratzputz de Gordillo à l'aide d'un agitateur à bas régime jusqu'à homogénéisation  du produit. 9_Appliquer une couche à la truelle de façon régulière, très étalée et homogène. Une fois  l'application commencée, ne pas interrompre la section afin d'éviter les raccords. Garder à l'esprit qu'un  excès de produit peut générer des micro-fissures. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches  
- 21 
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SYSTÈME D'ÉTAT AVEC FINITION EN PEINTURE À LA CHAUX 
[image: ]1MATÉRIAUX COMPOSANT LE SYSTÈME [image: ]
2 1_Soutien existant [image: ]
2_Gordillo's Bio 2-Component Glue Layer 
3 (5 mm d'épaisseur). [image: ]
43_Panneaux de polystyrène expansé en EPS dont  [image: ]
l'épaisseur varie en fonction de l'emplacement des  
travaux selon le CTE. 
5 avec fixation au moyen d'ancrages métalliques. [image: ]
4_Gordillo's Bio 2-Component Glue Coat (épaisseur 3 à 5  
mm) 
5_Maille de fibre de verre noyée dans la couche de colle  
Bio 2-composants de Gordillo. 
6_Mortier fin de chaux Gordillo (5 mm d'épaisseur) 7_Finition  
avec deux couches de peinture extérieure à la chaux Gordillo. 
Les matériaux de Gordillo : 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]OUTILS[image: ] Supports en plastique 
[image: ]Truelle 
Peinture à la chaux Mortier de chaux [image: ]fin [image: ][image: ]
REGARDEZ NOTRE  [image: ]
TUTORIEL VIDÉO  
SUR YOUTUBE ! 
Brosse [image: ]
Colle biologique[image: ] [image: ]
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
lisse 
dentelée 
1_Nettoyage du parement, élimination des surfaces détachées ou désagrégées. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
2_Si le support n'est pas une nouvelle construction, élimination des champignons et de la végétation. En cas de  dommages, réparation et consolidation du support. 
3_Appliquer la colle Bio à 2 composants à l'aide d'une truelle dentelée sur une épaisseur de 5 mm. 4_Poser le  panneau EPS en utilisant les ancrages recommandés par le fabricant du panneau à la distance recommandée.  5_Appliquer une couche de colle Bio 2 composants Gordillo d'environ 3 à 5 mm. 
6_Mise en place du treillis noyé dans la couche de colle Bio 2 Component Glue appliquée précédemment.  7_Application à la truelle de la couche de colle Bio 2 de Gordillo pour préparer le support à la finition. 8_Application  d'une première couche semi-fluide, en appliquant des couches successives de 1 mm d'épaisseur avant que la  précédente ne durcisse. 
9_Une fois durci, appliquer la truelle pour obtenir une finition fine et lisse. 
10_Appliquer deux couches de peinture à la chaux extérieure Gordillo, la première couche étant une couche d'apprêt. 
*Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité. - 22 -
[image: ]
Famille de chauxtiers depuis des siècles, notre mission a été, est et sera de maintenir la culture de la fabrication traditionnelle de produits naturels, exempts d'éléments synthétiques et de composants organiques volatils. Il en résulte des produits uniques et sains qui répondent à notre engagement de soigner le processus artisanal pour générer des environnements purs qui garantissent l'efficacité et la salubrité des bâtiments traités avec nos produits. 
Suivez-nous sur nos [image: ][image: ][image: ][image: ]
réseaux sociaux ! @gordilloscal @GordillosCal Gordillos Cal de Morón Gordillos Cal de Morón 
Gordillo's Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B-90386533 | [image: ][image: ][image: ]
C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera. Séville (Espagne) [image: ][image: ]
Téléphone (+34) 95 595 70 06 [image: ][image: ]
info@gordilloscaldemoron.com | www.gordilloscaldemoron.com
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