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2 2 . R e v o c o E x t r a f i n o A é r e o 2 C - G P - C R ( C E )  
  
El Mortero de Cal Extrafino Aéreo 2C GORDILLO’S está compuesto por una mezcla de cal  
aérea grasa obtenida del proceso de cocción de piedras calizas en horno artesanal  
milenario de leña y posterior apagado por inmersión y áridos dolomíticos. Se ejecuta como  
última capa de terminación y/o como paramentos de anclaje mecánico para productos  
de alta decoración  
Envasado: Componente 1 (Cubo cal en pasta  
envejecida x4L) + Componente 2 (saco áridos x 11  
kg) 
Color natural: Blanco  
Rendimiento: 3kg/m2 a 3 mm de espesor 
Densidad aparente mortero seco endurecido: 1550 ±  
50 kg/m3 
IDEAL PARA: 
• Revestimiento de alta decoración de paredes y muros (tanto interiores como  
exteriores)  
• Mortero de acabado extrafino sobre morteros de cal cuando se buscan texturas  
extrafinas o planchadas  
• Rehabilitación y restauración de paredes y muros tanto en obra nueva como  
antiguos y emblemáticos.  
- Desarrollo de Morteros con características idénticas al original para edificios  
históricos. 
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PROPIEDADES: 
✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.  
✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena tixotropía.  
✔ Alta capacidad de adhesión. 
INDICACIONES DE APLICACIÓN: 
Preparación del soporte: 
✔ Nulo contenido en sales solubles.  
✔ Transpirable.  
✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.  
✔ Resistente al fuego. 
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 Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y agrietamientos.   En caso de estar el soporte seco, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con ayuda de un  atomizador  
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Ejecución: 
• Mezclar todo el contenido del Componente 1 con todo el Componente 2, en dicho orden (sin añadir agua).  
• Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. En caso de obtener una pasta muy densa, añadir agua de 100ml en  100ml hasta conseguir la textura deseada sin llegar a saturar el producto.  
• Extender el mortero de forma compacta y uniforme.  
• Recomendamos trabajar en una capa entre 2-3 mm de espesor (en condiciones climáticas normales) para facilitar el  proceso de fraguado, humectando el mortero de cal en caso de estar seco a la hora de aplicar el mortero de cal  extrafino.  
• Fratasar cuando el Mortero esté mordiente como preparación para realizar un planchado o buscar texturas extrafinas. Acabado: 
En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca por riego)  para una carbonatación controlada.  
En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras, dejando  margen para que el mortero carbonate.  
ALMACENAMIENTO: 
Conservar en sus envases originales y convenientemente  cerrados en un lugar resguardado de la intemperie y a  temperaturas entre 5ºC y 35ºC, preservados de las  heladas y evitando su exposición directa al sol y al agua.  Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año 
*NOTA IMPORTANTE: 
PARA SU SEGURIDAD: 
 Este producto puede resultar irritante para la piel, ojos  y vías respiratorias. Si así fuese, lavar cuidadosamente  con agua durante 15 min.  
 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla. [image: ]
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
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 Producto no inflamable.  
 Para más información, ver ficha de seguridad del  producto. 
Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte,  provocando su descuelgue y arenización. Evitar corrientes de aire y la incidencia directa de los rayos de sol. Aplicar un único lote  sobre el mismo paño. En grandes paños proveer interrupciones. A tener en cuenta sobre todo cuando el producto es de color.  Pueden existir ligeras diferencias entre diferentes lotes del mismo producto y/o color, por lo que aconsejamos mezclar ambos lotes  previamente para evitar cambios de tono. El curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO2.  [image: ][image: ]
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Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.
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