DONNÉES TECHNIQUES [image: ]
ET LE MANUEL D'APPLICATION 
INJECTION DE LIME [image: ]
GORDILLO'S LIME INJECTION est composé d'un mélange de chaux hydraulique et d'agrégats  dolomitiques. 
Conçu pour être introduit à l'intérieur des trous et des fissures dans les murs ou les  structures, afin de rejoindre et de renforcer les zones endommagées. Il ne peut pas être  utilisé pour plâtrer ou pour soulever la maçonnerie. 
Grâce à sa teneur élevée en chaux et à ses agrégats très fins, il permet d'obtenir une grande  fluidité et une bonne consolidation du substrat. 
Densité du composant de mortier durci à sec : 1275 ± 25 Kg/m3 
INDICATIONS POUR L'APPLICATION : 
SES PROPRIÉTÉS LUI PERMETTENT D'ÊTRE UTILISÉ POUR : 
• Remplissage de fissures ou de fentes  
dans un parement non cohésif ou  
endommagé. 
• Conçu pour la réhabilitation en raison de sa  
grande compatibilité avec les systèmes  
traditionnels. 
• Renforcement et consolidation des murs par  
injection à la seringue.
PROPRIÉTÉS : 
✓ Il absorbe le CO2 dans son processus de  
durcissement. 
✓ La chaux a des propriétés fongicides et bactéricides. ✓ Préparation du support. 
✓ Malléable lors de l'application. 
✓ Haute résistance mécanique tout en  
conservant sa flexibilité. 
✓ Bonne adhérence et thixotropie. 
✓ Pas de teneur en sels solubles. 
✓ Très respirant. 
✓ Imperméable et perméable à la vapeur d'eau. 
✓ Faible conductivité thermique. 
✓ Résistant au feu. 
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Préparation du support : 
• Nettoyer le support en éliminant toute trace de poussière, de  liquide, d'écailles, de résidus d'efflorescence, etc. 
Exécution : 
• Mélanger le produit en poudre avec de l'eau, environ  30%, pour obtenir un mortier très fluide. 
• Injecter le matériau à basse pression jusqu'à ce qu'il  déborde par les perforations ou les fissures existantes. 
• Il est recommandé d'attendre au moins 48 heures avant  d'appliquer un revêtement ou un enduit. 
La température ambiante et celle du support pendant  l'application ne doivent pas être inférieures à 5ºC et  supérieures à 35ºC. 
Finition : 
Dans les environnements où les températures sont élevées, il est  conseillé de mouiller la surface en pulvérisant de l'eau (jamais en  l'arrosant) pour une carbonatation contrôlée. 
Dans les environnements froids ou présentant des risques de  gel et de pluie, il est conseillé de couvrir la zone de travail avec  des bâches de protection, en laissant de la place pour la  carbonatation du mortier. 
*NOTE I M POR T ANT E : Les mortiers de chaux ne doivent pas être utilisés en tant qu'engrais. POUR VOTRE SÉCURITÉ : 
ne doivent pas être mouillés ou arrosés une fois qu'ils sont en place. Cela affaiblira leur structure et 
endommagera son ancrage au substrat, provoquant son affaissement et  son sablage. 
PRÉSENTATION : 
Conditionnement : sac de 25 L 
STOCKAGE : 
Conserver dans leur emballage d'origine, convenablement  
fermé, à l'abri du gel et en évitant l'exposition directe à la  
lumière du soleil et à l'eau. 
Durée maximale de stockage : 1 an 
Entreprise partenaire de : Entreprise accréditée par : 
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• Ce produit peut être irritant pour la peau, les  yeux et les voies respiratoires. Si tel est le cas,  
rincer abondamment à l'eau pendant 15  
minutes. 
• L'utilisation de mesures de protection telles  que des gants, des lunettes ou un masque est  
recommandée. 
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Produit ininflammable. 
*Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du  produit.
Avertissement : Les instructions et prescriptions données  sont le résultat de l'expérience, de tests internes et de notre  savoir-faire. Avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit  déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu e t assume  toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. 
Ces recommandations n'impliquent aucune garantie. Les  garanties du produit sont sont  limitées aux défauts de fabrication. 
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