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1 4 . R e v o c o B a s e A é r e o 2 C – G P - C R ( C E )  
El Mortero de cal Base Aéreo 2C GORDILLO’S está compuesto por una mezcla de cal aérea  
grasa obtenida del proceso de cocción de piedras calizas en horno artesanal milenario de  
leña y posterior apagado por inmersión, y áridos triturados de carbonato cálcico y silíceos.  
Al contener cal en pasta envejecida, sus propiedades son mayores que cualquier mortero  
de cal en polvo, tanto físicas como en la aplicación.  
Formato: Componente 1: Cubo Cal en pasta  
envejecida x 4 L | Componente 2: Saco áridos x 15Kg  
Color natural: Beige  
Rendimiento: 18 kg/m2 a 1,5 cm de espesor  
Densidad mortero endurecido: 1715 ± 50 Kg/m3 
Tamaño de áridos: 0-4 mm  
IDEAL PARA: 
 Saneado de tapiales (previa aplicación del Mortero de cal Base Agarre), rejuntado  
de piedra, sillares, etc.  
 Como capa de regularización antes de aplicar revestimientos de acabado.  
 Enfoscado de paredes y muros, tanto exteriores como interiores.  
 Mortero de acabado.  
 Rehabilitación y restauración de paredes y muros, tanto en obra nueva como en  
edificios antiguos y emblemáticos.  
o Desarrollo de morteros con características idénticas al original para  
edificios históricos.  
 Proyección a máquina. 
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PROPIEDADES: 
✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.  
✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena adherencia y tixotropía. 
INDICACIONES DE APLICACIÓN: Preparación del soporte: 
✔ Nulo contenido en sales solubles.  
✔ Muy transpirable.  
✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.  
✔ Resistente al fuego. 
 Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias, etc.   Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y agrietamientos.  En caso de estar el soporte seco a la hora de aplicar, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con  ayuda de un atomizador. 
Ejecución: 
 Mezclar todo el contenido del Componente 1 con todo el Componente 2, en dicho orden y sin añadir agua.   Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. En caso de obtener una pasta muy densa, añadir agua de  100ml en 100ml hasta conseguir la textura deseada sin llegar a saturar el producto. [image: ]
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 Extender el mortero de forma compacta y uniforme. 
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 Recomendamos trabajar en capas entre 1-1,5 cm de espesor (en condiciones climáticas normales) para  facilitar el proceso de fraguado. 
 Entre capas, dejaremos la superficie lo más rugosa posible para facilitar el anclaje mecánico de las  posteriores capas de material.  
 Aplicar las capas sucesivas cuando la anterior haya endurecido. Si la capa está seca, humectamos antes  de aplicar la siguiente capa de mortero de cal.  
 Una vez haya alcanzado una buena consistencia fratasar para el acabado final de este producto o raspar  para posterior revestimiento de acabado.  
 Para aplicaciones mediante proyección a máquina:  
o Proyectamos el material y posteriormente raspamos para facilitar la ventilación del mortero de cal,  además de obtener mejor anclaje mecánico para la capa de acabado y compactar el producto,  evitando que quede suelto.  
Acabado 
En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca  por riego) para una carbonatación controlada.  
En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras,  dejando margen para que el mortero carbonate.  
La temperatura ambiente y del soporte durante su aplicación no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC 
ALMACENAMIENTO: 
Conservar en sus envases originales,  convenientemente cerrados, preservados de las  heladas y evitando su exposición directa al sol y  al agua.  
Antes de cerrar el cubo, es de vital importancia  para su mayor conservación, cubrir con 1-2 cm  de agua.  
Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año    
*NOTA IMPORTANTE:  
PARA SU SEGURIDAD: 
 Este producto puede resultar irritante para la piel,  ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar  cuidadosamente con agua durante 15 min.  
 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla.  Mantener fuera del alcance de los niños.  Producto no inflamable.  
 Para más información, ver ficha de seguridad  del producto. 
 Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte,  provocando su descuelgue y arenización.  [image: ]
Evitar corrientes de aire y la incidencia directa de los rayos de sol. Aplicar un único lote sobre el mismo paño. En grandes paños  proveer interrupciones.  [image: ]
A tener en cuenta sobre todo cuando el producto es de color. Pueden existir ligeras diferencias entre diferentes lotes del mismo  producto y/o color, por lo que aconsejamos mezclar ambos lotes previamente para evitar cambios de tono.  
Es importante tener en cuenta que el curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO2.  
Empresa asociada a: Empresa acreditada por: [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  Versión Febrero 2025[image: ]
producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación. 
G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6  
i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m  
image40.png




image31.png




image35.png




image41.png




image8.png




image39.png




