CADRAGE INITIAL: L'HÉRITAGE VIVANT 
La Cuisson au Bois et le Savoir-Faire de Morón 
Prene cefcaIN 
Protect 
Cordubti 
ANACORI DE CORN 
UNESCO 
DISTINCTION UNESCO (2011) Bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 
PROCÉDÉ TRADITIONNEL 
Combustibles végétaux et cuisson de 7 à 9 jours. 
MATIÈRE PREMIÈRE 
Pierre calcaire de haute pureté pour une chaux grasse et stable. 
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SCIENCE DES LIANTS: CLASSIFICATION EN 459-1 
CL 90-S (CHAUX AÉRIENNE) 
CE 
CL 90-Q 
HL 3.5/HL 5 (CHAUX HYDRAULIQUE) 
CAL HIDRAULICA 
HLS 
• Teneur en CaO > 90% 
• Prise: Carbonatation (CO2) 
• 
Usage: Finitions et souplesse maximale 
CE HL 5 
• Résistance mécanique : ≥ 2 Mpa à 7 jours 
• Prise: Hydraulique (Eau) + Aérienne 
Usage: Corps d'enduit et maçonnerie exposée 
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STRUCTURE MOLÉCULAIRE : LA MÉTAMORPHOSE 
CHAUX INDUSTRIELLE (Prismatique) 
Transformation 
Morphologique 
- 
Temps 
(Repos) 
CHAUX ARTISANALE (Tubulaire/Hexagonale) 
L'extinction longue durée (Repos) transforme la morphologie cristalline, augmentant la surface spécifique pour une meilleure plasticité et rétention d'eau. 
Études Université de Séville / Hedin (1962) 
G.5 pm 
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PATHOLOGIES: LE CYCLE DE DEGRADATION 
Remontées Capillaires 
Escalados (Écaillage par 
1. Ascension de l'eau chargée de sels. 
2. Évaporation en surface. 
expansion des sels) 3. Cristallisation des sels (Expansion 
volumétrique). 
4. Rupture mécanique de l'enduit. 
Erreur Fatale: 
Bloquer l'humidité avec des enduits étanches. 
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SOLUTION TECHNIQUE: BASE DRENANTE 
GORDILLOS 
MORTERO DE CAL 
BASE 
DRENANTE 
Stockage des Sels 
• Fonction Couche Sacrificielle 
Haute Macroporosité: Maximise la perméabilité à la vapeur. 
• Conforme EN 998-1: Mortier d'assainissement. 
• Gestion des Sels: Cristallisation interne sans dégradation de la finition. 
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PREPARATION: LE PROTOCOLE « AGARRE » 
Pont d'Adhérence Mécanique 
• Mélange : Dilution fluide (Barbotine crèmeuse). 
· 
• 
Application : À la volée ou à la brosse (couvrir les manques). 
Objectif: Créer une rugosité pour l'accroche du corps d'enduit. 
Pré-requis: Humidification du support obligatoire. 
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CAS PARTICULIER : SUPPORTS MODERNES (BÉTON CELLULAIRE) 
Support: Béton Cellulaire (Ytong) 
Couche 1: Colle Bio 
Gordillo (2-3mm) 
Protocole Mince 
• Gestion de la forte absorption du support. 
Compatibilité respirante 
(Pas de blocage vapeur). 
• Utilisation exclusive de la Colle Bio. 
11 
Armature: 
Treillis Fibre de Verre 
(Marouflage) 
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MISE EN ŒUVRE : LE CORPS D'ENDUIT 
Corps d'enduit (10-15mm) 
Ло Support Humidifié 
10-15 mm Max par passe 
Couche d'accroche 
(Agarre) 
Support Humidifié 
1. SERRAGE: 
Compacter à la truelle pour la densité. 
2. ÉPAISSEUR : Limiter pour garantir la carbonatation à cœur. 
3. HUMIDIFICATION: Indispensable entre les couches. 
4. TIMING: 
Respecter le "frais sur frais" ou le temps de prise. 
NotebookLM 
36 
1600 
610 
FINITIONS: MORTIER FIN ET STUC 
100 
890 
1700 
www 
100 
Technique du Ferrage 
Passage intensif de la lisseuse inox lors de la prise. 
Fermeture du grain (Aspect glacé/Tadelakt). 
• Formation du Calcin (Protection naturelle). 
· 
Charges extra-fines (0-0,2 mm). 
CONCELLOS GAL DE MONON 
ESTUCO DE CAL 
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PROTECTION: NE PAS ROMPRE LE CYCLE 
Vapeur d'eau 
Pluie 
IMPÉRATIF : Conserver la perméabilité (SD faible). 
• OUI : Badigeons à la chaux, Peintures Silicates. 
• NON : Peintures acryliques, pliolites ou filmogènes. 
Le mur doit respirer. Une peinture plastique annule tout le travail précédent. 
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RÈGLES D'OR ET LIMITES TECHNIQUES 
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INTERDICTION D'ARROSAGE: 
Ne pas mouiller l'enduit fini 
pendant la cure 
(Carbonatation aérienne). 
K 
ORDRE DE MÉLANGE: Verser la poudre dans la pâte/l'eau. 
Protéger du vent et du soleil direct (bâchage) pour éviter le faïençage. 
TEMPÉRATURE: 
5°C min -35°C max. 
> 
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SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
pH Scale 
וייוייוייוייוייוייויין 
12.3 (Gordillos) 
Bactéricide & 
Extraction 
Hyper-Alcalinité = 
Carbonatation 
PUITS DE 
Cuisson 
(Absorption CO2) 
CARBONE 
(CO2) 
Fongicide naturel. 
B 
EPI OBLIGATOIRE 
Application 
Qualité de l'air : 0% COV. Matériau 100% Recyclable. 
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