DONNÉES TECHNIQUES

ET LE MANUEL D'APPLICATION

EN 998-1 : 2018

MORTIER DE CHAUX FIN CALCITE EN SUSPENSION DANS L'AIR

(10 fine GP CR)

Le mortier de chaux aérienne fine de GORDILLO est composé d'un mélange de chaux aérienne  grasse, d'agrégats dolomitiques et de silice sélectionnée.

Il est utilisé comme enduit, couche de finition ou sur lequel on peut appliquer du mortier de  chaux extrafin, de la peinture à la chaux, du stuc, du Kratzputz, etc.

Rendement : 8kg/m2 à 0,5 cm d'épaisseur Densité du mortier

durci à sec : 1780±50Kg/m3 Taille des agrégats : 0-1mm

INDICATIONS POUR L'APPLICATION :

SES PROPRIÉTÉS LUI PERMETTENT D'ÊTRE UTILISÉ POUR :

• Revêtement des murs et des parois (intérieur et  extérieur)

• Mortier de finition fine sur pont de collage ou  d'enduit lorsque des textures fines, des

tourbillons ou des aplatissements sont souhaités.

• Rénovation et restauration de murs, tant dans les  nouvelles constructions que dans les murs anciens  et emblématiques.

▪ Développement de mortiers aux

caractéristiques identiques à l'original

pour les bâtiments.

historique.

• Couches de base pour les revêtements

hautement décoratifs (stucs, pâtes extra

fines, etc.)

PROPRIÉTÉS :

✓ Il absorbe le CO2 dans son processus de

durcissement.

✓ Machine projetable.

✓ La chaux a des propriétés fongicides et bactéricides. ✓ Préparation du support.

✓ Malléable lors de l'application.

✓ Haute résistance mécanique tout en

conservant sa flexibilité.

✓ Bonne adhérence et thixotropie.

✓ Pas de teneur en sels solubles.

✓ Très respirant.

✓ Imperméable et perméable à la vapeur d'eau.

✓ Faible conductivité thermique.

✓ Résistant au feu.

Gordillo's Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B90386533 |

C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera.

Séville (Espagne) Téléphone (+34) 95 595 70 06

info@gordilloscaldemoron.com |

www.gordilloscaldemoron.com

Préparation du support :

• Nettoyer le support en éliminant toute trace de poussière, de  liquide, d'écailles, de résidus d'efflorescence, etc.

• Humidifier le support un jour avant avec de l'eau non

pressurisée pour éviter un manque d'adhérence et des

fissures.

• Si le support est sec, humidifier la surface sans la saturer d'eau  à l'aide d'un pulvérisateur.

• Mélanger le produit en poudre avec de l'eau, à raison d'environ  25 % (4-5 litres par sac de 20 kg), jusqu'à l'obtention de la

consistance requise.

Exécution :

• Nous recommandons d'appliquer une première couche semi fluide, puis de travailler en couches de 3 à 5 mm d'épaisseur

(dans des conditions météorologiques normales) pour faciliter  ce processus.

• Appliquer les couches successives avant que la couche précédente n'ait étéappliquée.

durci.

• Passer la truelle lorsque le mortier est pris.

• Étendre le mortier de manière compacte et uniforme.

• Pour les applications de pulvérisation à la machine :

⮚ Nous projetons le matériau, puis nous le compactons

à l'aide d'une truelle.

La température ambiante et celle du support pendant l'application  ne doivent pas être inférieures à 5ºC et supérieures à 35ºC.

Finition :

Dans les environnements où les températures sont élevées, il est  conseillé de mouiller la surface en pulvérisant de l'eau (jamais en  l'arrosant) pour une carbonatation contrôlée.

Dans les environnements froids ou présentant des risques de  gel et de pluie, il est conseillé de couvrir la zone de travail avec  des bâches de protection, en laissant de la place pour la  carbonatation du mortier.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

• Ce produit peut être irritant pour la peau, les  yeux et les voies respiratoires. Si tel est le cas,  rincer abondamment à l'eau pendant 15  minutes.

• L'utilisation de mesures de protection telles  que des gants, des lunettes ou un masque est  recommandée.

• Tenir hors de portée des enfants.

• Produit ininflammable.

*NOTE I M POR T ANT E : Les mortiers de chaux ne doivent pas être utilisés en tant qu'engrais.

mouillés ou arrosés une fois qu'ils sont en place. Cela affaiblit leur  structure et nuit à leur ancrage dans le substrat, ce qui entraîne  leur affaissement et leur sablage.

Il est important de noter que le durcissement d'un mortier de

*Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du  produit.

chaux se fait par absorption de CO2.Avertissement : Les instructions et prescriptions données  sont le résultat de l'expérience, de tests internes et de notre

savoir-faire. Avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit

déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu e t assume

PRÉSENTATION :

Conditionnement : sac de 20 kg et Big-Bag

de 1.200 kg. Couleur naturelle : blanc

STOCKAGE :

Conserver dans leur emballage d'origine, de manière appropriée fermé, à l'abri du gel et en évitant l'exposition directe au soleil  et à l'eau.

Durée maximale de stockage : 1 an

OUTILS

toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Ces recommandations n'impliquent aucune garantie. Les  garanties du produit sont limitées  aux défauts de fabrication.

Panneau avant en plastique lisse

Truelle en acier lisse

Supports en polystyrène

Palaustre Atomiseur

Entreprise partenaire de : Entreprise accréditée par :

Gordillo's Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B90386533 |

C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera.

Séville (Espagne) Téléphone (+34) 95 595 70 06

info@gordilloscaldemoron.com |

www.gordilloscaldemoron.com