F I C H A T É C N I C A Y M A N U A L D E A P L I C A C I Ó N M O R T E R O D E C A L F I N O A É R E O 2 C

EN 998-1:2016

1 6 . R e v o c o f i n o a é r e o 2 C - G P - C R ( C E )

El Mortero de Cal Fino Aéreo GORDILLO’S está compuesto por una mezcla de cal aérea

grasa, áridos dolomíticos y sílices seleccionados.

Se ejecuta como revestimiento, capa de terminación o sobre en la que posteriormente

aplicar Mortero de Cal Extrafino, Pintura de Cal, Estucos, Kratzputz, etc.

Envasado: Saco de 20 kg y Big-Bag 1.200 kg.

Color natural: Blanco Crudo

Rendimiento: 8 kg/m2 a 5 mm de espesor

Densidad aparente mortero seco endurecido: 1780 ±

50 kg/m3

Tamaño de áridos: 0-1 mm

IDEAL PARA:

•Revestimiento de paredes y muros (tanto interiores como exteriores)

• Mortero de acabado fino sobre puente de unión o enfoscado cuando se buscan

texturas finas, remolineado o planchado

• Rehabilitación y restauración de paredes y muros tanto en obra nueva como

antiguos y emblemáticos.

- Desarrollo de Morteros con características idénticas al original para edificios

históricos.

• Base para revestimientos de alta decoración (estucos, Extrafinos Pasta, etc.).

• Proyectable a máquina.

PROPIEDADES:

✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.

✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena tixotropía.

✔ Alta capacidad de adhesión.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Preparación del soporte:

✔ Nulo contenido en sales solubles.

✔ Transpirable.

✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.

✔ Resistente al fuego.

 Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias,  etc.

 Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y  agrietamientos.

 En caso de estar el soporte seco, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con ayuda de un  atomizador.

 Mezclar el producto en polvo con agua poco a poco en pequeñas proporciones, aproximadamente  Versión Febrero 2025

hasta un 25 % (4-5 litros por saco de 20 Kg), para conseguir la consistencia requerida.

G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6

i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m

Ejecución:

Ejecución:

• Recomendamos una primera mano semifluida y posteriormente trabajar en capas entre 3-5 mm de espesor (en  condiciones climáticas normales) para facilitar este proceso.

• Aplicar las capas sucesivas antes de que la anterior haya endurecido

• Fratasar cuando el Mortero esté mordiente.

• Extender el mortero de forma compacta y uniforme.

• Para aplicaciones mediante proyección a máquina

Acabado:

En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca por  riego) para una carbonatación controlada.

En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras, dejando  margen para que el mortero carbonate.

La temperatura ambiente y del soporte durante su aplicación no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.     

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales,  convenientemente cerrados, preservados de las  heladas y evitando su exposición directa al sol y  al agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año  *NOTA IMPORTANTE:

PARA SU SEGURIDAD:

 Este producto puede resultar irritante para la piel,  ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar  cuidadosamente con agua durante 15 min.

 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla.  Mantener fuera del alcance de los niños.  Producto no inflamable.

 Para más información, ver ficha de seguridad  del producto.

Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte,  provocando su descuelgue y arenización.

Es importante tener en cuenta que el curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO2.

Empresa acreditada por:

Empresa asociada a:

Versión Febrero 2025Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.

G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6

i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m