F I C H A T É C N I C A

P L I C A C I Ó N P E G A M E N T O B I O C A L C I T A 2 CEN 998-1:2016  A N U A L D E

El Pegamento Bio Pasta 2C GORDILLO´S, está compuesto por una mezcla de cal aérea  grasa obtenida del proceso de cocción de piedras calizas magras en horno milenario de  leña y posterior apagado por inmersión, con áridos dolomíticos, fibra celulósica y cola.

Excelentes prestaciones bajo cerámica y piedra natural.

Formato: Componente 1: Cubo Cal en pasta

Y IDEAL PARA:

envejecida x 5Kg Componente 2: Saco áridos x 13Kg  Color natural: Blanco

Rendimiento: 1 kg/m2 a 1 mm de espesor  Densidad mortero endurecido: 1725 ± 50 Kg/m3 Tamaño de áridos: 0-0,5 mm

M

 Revestimientos sobre gotelé, pladur, yeso, etc.

 Revestimiento para rehabilitación y restauración.   Puente de unión.

A

 Sistemas SATE.

 Adhesivo o revestimiento en zonas húmedas.

 Adhesivo para pavimentos y azulejería.

PROPIEDADES:

✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.

✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena tixotropía.

✔ Alta capacidad de adhesión.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Preparación del soporte:

✔ Nulo contenido en sales solubles.

✔ Transpirable.

✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.

✔ Resistente al fuego.

 Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias, etc.   Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y agrietamientos.  En caso de estar el soporte seco a la hora de aplicar, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con  ayuda de un atomizador.

Ejecución:

 Verter todo el contenido del Componente 2 sobre el Componente 1. Se recomienda batir previamente todo el  componente 1.

 Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. En caso de obtener una pasta muy densa, añadir agua de  Versión Febrero 2025

100ml en 100ml hasta conseguir la textura deseada, sin llegar a saturar el producto.

G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6

i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m

 Dependiendo del uso final del producto, se recomienda:

o Uso de ADHESIVOS: se recomienda aplicar a llana dentada para la posterior incorporación de  pavimentos y azulejería.

o Uso como PUENTE DE UNIÓN: se recomienda aplicar a llana dentada para recibir posteriormente  enfoscado o en caso de revestimiento final o rodillo de esponja extra poros.

o Uso como REVESTIMIENTO: Se recomienda una primera mano más fluida, dejar secar y a  continuación ir aplicando capas sucesivas de 3 mm de espesor.

Acabado

En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca  por riego) para una carbonatación controlada.

En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras,  dejando margen para que el mortero carbonate.

La temperatura ambiente y del soporte durante su aplicación no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales,  convenientemente cerrados, preservados de las  heladas y evitando su exposición directa al sol y  al agua.

Antes de cerrar el cubo, es de vital importancia  para su mayor conservación, cubrir con 1-2 cm  de agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año  *NOTA IMPORTANTE:

PARA SU SEGURIDAD:

 Este producto puede resultar irritante para la piel,  ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar  cuidadosamente con agua durante 15 min.

 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla.  Mantener fuera del alcance de los niños.  Producto no inflamable.

 Para más información, ver ficha de seguridad  del producto.

Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte,  provocando su descuelgue y arenización.

Evitar corrientes de aire y la incidencia directa de los rayos de sol.

Aplicar un único lote sobre el mismo paño. En grandes paños proveer interrupciones. A tener en cuenta sobre todo cuando el  producto es de color.

Pueden existir ligeras diferencias entre diferentes lotes del mismo producto y/o color, por lo que aconsejamos mezclar ambos lotes  previamente para evitar cambios de tono.

Es importante tener en cuenta que el curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO2.  Empresa acreditada por:

Empresa asociada a:

Versión Febrero 2025

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.

G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6

i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m